Использование меченных тритием наноалмазов для определения их содержания в составе коллагеновых матриц

Синолиц М.А.

аспирант, 2 год обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

e-mail: dmt1379@mail.ru

Коллагеновые матрицы используются как биологические протезы клапанов сердца. Для уменьшения кальцификации применяют покрытие матриц хитозаном [1]. Недавно предложено вводить в состав матриц наноалмазы для улучшения их механических свойств [2]. Для подбора оптимальной методики введения наноалмазов в коллагеновую матрицу и определения влияния на связывание наноалмазов химического состава их поверхности требуется определить их содержание.

В данной работе предложено для этого использовать меченные тритием наноалмазы, но для измерения их радиоактивности требуется предварительное растворение матрицы. Методика растворения коллагеновых матриц с нанесённым на них [3H]хитозаном в азотной кислоте с дальнейшим измерением радиоактивности раствора с помощью жидкостной сцинтилляционной спектрометрии была разработана ранее. В данной работе ее адаптировали для определения радиоактивности наноалмазов.

В работе были использованы коллагеновые матрицы, на которые сначала были нанесены наноалмазы в их водной суспензии, а затем хитозан из растворов в угольной кислоте под давлением (бифазная система вода/субкритический диоксид углерода). Использовали наноалмазы, обладающие положительным и отрицательным электрокинетическим потенциалом в водной суспензии. Меченные тритием наноалмазы получали с помощью метода термической активации трития [3].

Коллагеновые матрицы, содержащие в своем составе меченые наноалмазы, делили на части, высушивали на воздухе до постоянной массы с использованием нагревания до температуры не выше 50°С, помещали в стеклянный флакон, добавляли 53%-ную HNO3  (плотность 1,33 г/мл), закрывали крышкой и нагревали на протяжении от 0,5 до 2 ч. При образовании бурых паров в объеме флакона нагревание останавливали. После охлаждения флаконов до комнатной температуры их дополнительно охлаждали до -15°С в морозилке, переносили суспензию в эппендорфы и центрифугировали при 13400 об/мин на протяжении 15 минут. Затем с помощью ЖС-спектрометра RackBeta 1215 измеряли радиоактивность надсуспензионной жидкости и осадка, который ресуспендировали в сцинтилляционной жидкости OptiPhase HiSafe 3. Было найдено, что после полного растворения коллагеновой матрицы и дальнейшего нагревания в азотной кислоте в течение 2 ч разложения наноалмазов не происходит и тритий практически полностью остается в составе наноалмазов. Это наблюдение подтверждает, что с помощью метода термической активации можно получить меченые наноалмазы, в которых тритий удерживается прочно. Разработанная методика позволила определить содержание наноалмазов в коллагеновых матрицах. Обсуждается влияние типа наноалмазов на их связывание с коллагеновыми матрицами и их механическую прочность.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (18-33-20147-мол_а_вед).

Литература

1.	Chaschin I.S. et al. // J. Mech. Behav. Biomed. Mater. Elsevier Ltd, 2019. Vol. 94. P. 213–221.

2.	Chernysheva M.G. et al. // Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures. 2020. DOI: 10.1080/1536383X.2019.1697682

3.	Badun G.A. et al.. // Radiochimica Acta. 2014. V. 102, N 10. P. 941–946/