Натрийалюможелезофосфатное стекло для иммобилизации высокоактивных отходов

Фролова А.В.

и.о. младшего научного сотрудника

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва, Россия

e-mail: annav1805@gmail.com

Дальнейшее развитие атомной отрасли тесно связано с необходимостью решения вопросов окончательного захоронения радиоактивных отходов. Остекловывание является единственной промышленной технологией, используемой для отверждения высокоактивных отходов (ВАО). В мировой практике нашли применение боросиликатные стекла, в России реализовано отверждение ВАО в алюмофосфатные стекла. ВАО по большей части представляют собой продукты деления, в их числе сложные для иммобилизации элементы, такие как молибден, цирконий и технеций. Разработанный нами [1] состав в системе, мол.%: 40Na2O-10Al2O3-10Fe2O3-40P2O5 представляется перспективным для иммобилизации ВАО различных составов. Данное стекло имеет относительно низкую температуру плавления (950°C), что должно позволить снизить потери при включении летучих компонентов, таких как технеций.

Синтез стекол проводили путем добавления к шихте имитаторов ВАО в соответствии с таблицей 1, плавления шихты в печи при 950°C в течение часа с последующим быстрым охлаждением расплава на воздухе.

Таблица 1. Содержание имитаторов ВАО в образцах стекол

| Образцы | Содержание имитаторов ВАО, мас.% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MoO3 | NiO | Cr2O3 | ZrO2 | KReO4 | Sr(NO3)2 | CsNO3 |
| НАЖФ-8% | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| НАЖФ-13% | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |

Структуру анионной матрицы образцов анализировали методом ИК-спектрометрии и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Состав полученных стекол определяли рентгенофлуоресцентным анализом. Гидролитическую устойчивость проверяли по методике PCT [2]. Эффективный коэффициент диффузии и индекс выщелачиваемости анализировали по методике ANSI/ANS-16.1-1986 [3].

Методом ИК-спектрометрии определено, что стеклам характерна аморфная структура. В то же время на СЭМ-изображениях видно выделившуюся кристаллическую фазу. Образцы стекол являются устойчивыми к выщелачиванию. Скорости выщелачивания натрия по методике РСТ не более 10-5 г/(см2∙сут). Коэффициенты диффузии Cs не более 1,2·10-16 см2/с, индекс выщелачиваемости не более 15,9, что соответствуют требованиям ядерного регламента США [3].

Таким образом, натрийалюможелезофосфатное стекло является перспективным для иммобилизации радиоактивных отходов, содержащих Mo, Zr, Ni, Cr, Sr, Cs, Tc.

Автор выражает благодарность Данилову С.С. (ГЕОХИ РАН) за помощь в выполнении научной работы.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 18-33-00554 мол_а.

Литература

1.  Стефановский С. В., Стефановская О. И., Винокуров С. Е. и др. // Радиохимия. 2015. Т. 57, № 4. С. 295-301.

2. Standard Test Methods for Determining Chemical Durability of Nuclear Waste Glasses: The Product Consistency Test (PCT). ASTM Standard C 1285-94, ASTM, Philadelphia, 1994.

3. ANS, American National Standard for the Measurement of the Leachability of Solidified Low-Level Radioactive Wastes by a Short-Term Tests Procedure. ANSI/ANS-16.1. American National Standards Institute, New York, NY, 1986.