Исследование химической устойчивости отработанных композиционных материалов при захоронении в качестве радиоактивных отходов

Коренькова О.Б., Вороник Н.И., Шубарова Т.Л.

Аспирант, первый год обучения

Государственное научное учреждение «Объединённый институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси

Минск, Республика Беларусь

E-mail: ireplab06@mail.ru

В настоящей работе была исследована химическая устойчивость отработанных композитных материалов на основе природных сланцев, которые были использованы для извлечения 137Cs из ЖРО. Состав и свойства исследуемых природных сланцев позволяют предположить, что при обезвреживании РАО, а именно при включении отработанных материалов в цементную матрицу, будут достигнуты необходимые критерии безопасности.

Определение химической устойчивости отвержденных композиционных материалов позволяет провести оценку их устойчивости по параметрам:

- скорости выщелачивания радионуклидов из отходов различного состава,

- прочности фиксации радионуклидов.

Исследование химической устойчивости образцов исследуемых композитных материалов проводилось согласно ГОСТ 29114-91 [1]. В качестве матричного материала использовали цемент марки ПЦ-500 и полимерные пленки [2] на основе поливинилового спирта, состав которых соответствует рецептурам защитных полимерных покрытий, разработанных в научном учреждении ОИЭЯИ – Сосны». Также были исследованы отработанные природные сланцы без включения в матричный материал. В ходе исследования были определены скорость выщелачивания 137Cs из цементных и полимерных компаундов, а также величина фиксации 137Cs в исследуемых композитных материалах. Экспериментальные данные показали, что:

- композиционные материалы, полученные из природного сланца методом деструкции острым паром, являются хорошим коллектором радионуклидов 137Cs;

- включение отработанных композитных материалов, как в цементную, так и в поливиниловую матрицы, исключает поступление 137Cs в окружающую среду.

Исследование показало, что разработанные композиционные материалы могут быть использованы:

- в качестве наполнителя при разработке полимерных дезактивирующих покрытий для увеличения их дезактивирующей способности и более прочной фиксации радионуклидов при окончательной изоляции радиоактивных отходов;

- в качестве барьерных материалов при долговременном хранении контейнеров с РАО в хранилище, создании инженерных барьеров при строительстве ПЗРО, АЭС и других объектов ядерной энергетики.

Отработанные композиционные материалы с включёнными в их матрицу радионуклидами могут быть непосредственно размещены в металлические контейнеры без включения их в цементную матрицу, или включены в полимерные пленки перед размещением в контейнеры, что позволит значительно снизить объем твердых РАО, подлежащих долговременному хранению (захоронению).

Литература

- Отходы радиоактивные. Методы измерения химической устойчивости радиоактивных отходов посредством длительного выщелачивания: ГОСТ 29114-91. – М.: – Издательство стандартов, 1992. – 9 c.

- Композиции дезактивирующие полимерные. Технические условия: ТУ BY 190341033.005-2015. – Введ. 09.02.2015.-Минск : Госстандарт, 2015.-19 с.