Радиационно-индуцированные изменения сорбционных свойств и морфологии частиц порошкообразного политетрафторэтилена

Кошкина О.А.,1 Москвитин Л.В.,2 Арсентьев М.А.,2 Смолянский А.С.3

Аспирант, 2 год обучения

1Федеральный исследовательский центр химической физики имени Н.Н. Семёнова РАН, лаборатория функциональных нанокомпозитов № 0123, Москва, Россия

2АО «МЕТАКЛЭЙ Исследования и разработки», Москва, Россия

3Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E–mail: olga_koshkina@mail.ru

Цель настоящего исследования состояла в исследовании методами низкотемпературной сорбции азота и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) радиационно-индуцированных изменений сорбционных свойств и морфологии поверхности частиц порошкообразного политетрафторэтилена (ПТФЭ).

Особенности радиационной обработки и выполнения измерений методом низкотемпературной сорбции азота и ПЭМ-измерений рассмотрены в [1-3]. радиационная обработка приводит к значительным изменениям формы и строения частиц ПТФЭ. В порошке исходного и гамма-облученного до 10 кГр полимера наблюдали частицы сферической или чешуйчатой формы размером ~20 нм, которые были объединены в кластеры микронного размера, состоящие из нескольких слоёв ПТФЭ. Кроме того, были обнаружены многочисленные нитевидные кристаллы ПТФЭ длиной 0.1 – 0.2 мкм и толщиной до 10 нм. При увеличении поглощённой дозы до 50 кГр происходит изменение состава частиц ПТФЭ – исчезают нитевидные кристаллы. Кроме того, обнаружено значительное возрастание кристалличности полимера [1]. Наблюдается формирование винтовых дислокаций со слоями толщиной от 3 до 8 нм. Одновременно с этим в областях сочленения винтовых дислокаций наблюдаются нанокристаллы размером ~5 нм. Дальнейшее увеличение поглощённой дозы до 100 – 500 кГр приводит к разрушению винтовых дислокаций. При этом кластеры частиц ПТФЭ становятся менее разветвлёнными, в них появляются нанопоры размером от 10 до 15 нм. Размер частиц порошкообразного ПТФЭ, облученного до 500 кГр составляет около 130 нм.

Обработка сорбционных данных была осуществлена в рамках модели фрактальной сорбции [2], учитывающей шероховатость поверхности адсорбента посредством введения нового параметра – поверхностной фрактальной размерности (Ds). Установлено, что в области поглощённых доз менее 200 кГр происходит увеличение Ds от ~2.485 до ~2.50. Дальнейшее облучение вплоть до 1000 кГр сопровождается постепенным снижением величины Ds до ~2.49. Аномальный рост Ds до ~2.52 при поглощённой дозе 50 кГр может быть связан с образованием винтовых дислокаций и процессами дислокационного роста кристаллов ПТФЭ.

Настоящее исследование было проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-17-50018).

Литература

1. Смолянский А.С., Арсентьев М.А., Рашковский А.Ю., Политова Е.Д. Радиационно-индуцированные изменения степени кристалличности порошкообразного политетрафторэтилена // Кристаллография. 2019. Т. 64. № 4. С. 529 - 534

2. Рашковский А.Ю., Политова Е.Д., Меркушкин А.О., Арсентьев М.А., Маслёнкова Е.В., Смолянский А.С. Двухфазная структура фторированного порошкообразного диоксида кремния, полученного в результате глубокой переработки отходов риса // Безопасность в техносфере. 2018. № 1. С. 38 - 44

3. Zheltova A.V., Maslyonkova E.V., Biryukov Yu.G., Kasanskii P.R., Ryndya S.M., Smolyanskii A.S. Comparative Study of the Silver Nano-/Microstructures Deposited from Aerosol and Fog // Advances in Nanoparticles. 2017. V. 6. pp. 128 – 139