Гидроксиапатит и карбоксиметилцеллюлоза, как носители комплексов висмута

Березин Я.А.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Химический факультет, Российская Федерация, 119991 Москва, Ленинские горы, 1, стр. 3

E–mail: YaBeryozin@yandex.ru

Комплексы висмута с 2-аминопиримидином (2-АП), с соотношением компонентов 1:3 и 1:2, соответственно, рассмотрены, как потенциальные радиофармпрепараты (РФП). 2-АП является удобным модельным лигандом, на основе которого созданы многочисленные антиопухолевые химиопрепараты, в частности, антилейкемический «Gleevec». Создавая дизайн мультифункциональных радиофармпрепаратов, на основе радионуклидов висмута (в частности, 213Bi) необходимо описать возможности создания комплексов висмута с антиопуходевым лигандом на биосовместимом носителе, который может таргетировать одновременно и радионуклид, и химиопрепарат, чтобы на опухоль оказывалось двойное воздействие: Часто транспортные и комплексообразующие функции самих комплексов не соответствуют задаче доставки (вектора-транспортера). Мы рассмотрели в качестве носителя два биосовместимых объекта: гидроксиапатит с общей формулой Сa10(PO4)6(OH)2 (ГАП) и карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ).

В работе определены устойчивость и цитотоксичность двух указанных комплексов висмута. Показано, что они плохо растворимы в физиологическом растворе и могут легко гидролизоваться. Были изучены физико-химические параметры взаимодействия висмута с ГАП разной морфологии и сорбционной емкости и показано, что комплекс (как и лиганд) не может сорбироваться гидроксиапатитом, более того, висмут способен образовывать с ГАП собственную фазу в виде фосфата.

Другим вариантом носителя служил полимер-микрогель КМЦ. Впервые были получены микрогели, содержащие ионы висмута, 2-АП и с их совместным присутствием. КМЦ легко связывается как с ионами висмута, так и с 2-АП в различном соотношении компонентов. С радионуклидом (207Bi (Т1/2=31.55 лет) был использован в качестве трейсера) получено межорганное распределение капсулы носителя на мышиной модели in vivo в сравнении с распределением хлорида висмута. In vitro получены значения цитотоксичности препаратов по отношению к линиям здоровых и лейкемических клеток.