Влияние диатомита, цеолита и бентонита на механическую прочность магний-калий-фосфатного компаунда для иммобилизации высокоактивных отходов

Белова К.Ю., Куликова С.А.

Младший научный сотрудник

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва, Россия

e-mail:ksysha_3350@mail.ru

Высокоактивные отходы (ВАО) образуются в результате переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторных установок и состоят из остатков компонентов топлива, минорных актиноидов, продуктов деления, продуктов коррозии и технологических загрязнений. В соответствии с концепцией, разработанной МАГАТЭ, радиоактивные отходы (РАО) любого уровня активности должны быть иммобилизованы, то есть преобразованы в форму отходов путем отверждения, встраивания или инкапсуляции. Остекловывание является единственной промышленной технологией для обращения с ВАО. Использование магний-калий фосфатного (МКФ) компаунда на основе матрицы MgKPO4∙6H2O представляет особый интерес в качестве альтернативы алюмофосфатному или боросиликатному стеклу [1]. Активность ВАО в основном определяется радионуклидами цезия, который является щелочным металлом и, следовательно, наиболее мобильным из матриц. Для уменьшения выщелачивания радионуклидов (137Cs) используют перевод радионуклидов в нерастворимые соединения (ферроцианид никеля-калия) или проводят сорбцию на специально подобранных сорбентах (клиноптилолит, бентонит и др.). Основным преимуществом сорбентов на основе природных материалов является их доступность и низкая стоимость.

Синтезированы образцы МКФ компаунда путем отверждения имитатора ВАО после переработки ОЯТ реакторных установок ВВЭР-1000, нейтрализованного до рН 2-3, и содержащие различные добавки, которые являются сорбентами для радионуклидов цезия. В качестве добавок использовали диатомит (Чуварлейское месторождение, Пензенская область, NDP-D-400), природные цеолиты (Сокирницкое месторождение, Закарпатская область, Украина и Холинское месторождение, Читинская область) и бентонит (Зырянское месторождение, Курганская область) с размером частиц не более 0,16 мм. Прочность на сжатие и изгиб образцов МКФ компаунда после 7 суток выдержки определяли в соответствии с ГОСТ 310.4-81 при использовании разрывной машины ИР 5047-50 (ОАО «ТОЧПРИБОР», Россия), в том числе после термообработки при 450°С.

Установлено, что прочность МКФ компаундов увеличивается при введении в состав образцов диатомита, цеолита и бентонита. Оптимальным наполнением компаунда диатомитом Чуварлейского месторождения является 20 масс.%, так как прочность на сжатие образцов остается на одном уровне около 28 МПа даже после термообработки при 450°С, что значительно превышает требуемое значение НП-019-15 для стеклоподобного компаунда (прочность на сжатие 9-13 МПа). Образцы, содержащие более 15 масс.% цеолита Сокирницкого месторождения, обладают требуемой НП-019-15 прочностью на сжатие для стеклоподобных компаундов, в том числе после термической обработке при 450°С. При этом отмечено, что прочность на сжатие образцов после термообработки остается на одном уровне вне зависимости от наполнения компаунда цеолитом и составляет 14-17 МПа. Прочность на изгиб МКФ компаундов составляет в среднем 1-2 МПа, при этом прочность на изгиб исследованных компаундов мало зависит от вида добавки и величины наполнения им компаунда.

Таким образом, введение диатомита, цеолита и бентонита, которые в том числе используются в качестве сорбентов для радионуклидов цезия, в состав МКФ компаунда при иммобилизации ВАО обеспечит высокую механическую прочность образцов, которая является одним из критериев применимости матриц для иммобилизации РАО.

Литература

1. Vinokurov S.E., Kulikova S.A., Myasoedov B.F. Solidification of high level waste using magnesium potassium phosphate compound // Nuclear Engineering and Technology. 2019, 51. 755-760.