Неорганический сорбент на основе оксидов циркония и иттрия для медицинского 225Ac/213Bi генератора
Колесников А.Н.,1, Зобнин В.А.,2
Студент, 5 курс специалитета 
1Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева,
Институт материалов современной энергетики и нанотехнологии, Москва, Россия
2Институт ядерных исследований РАН, Москва, Троицк

E-mail:kolecnikov.a.n@yandex.ru

Для лечения онкологических заболеваний применяют радионуклиды, испускающие альфа- или бета-частицы высокой энергии. Таргетное уничтожение раковых клеток достигается за счет излучения радионуклидов, доставленных биологическими векторами.

Перспективными альфа-излучателями являются 225Ac (Т1/2 = 9,9 д.) и его дочерний 213Bi (Т1/2 = 45,6 мин.). Радионуклид 213Bi можно получать в изотопном генераторе, который чаще всего представляет собой хроматографическую колонку с сорбентом органического или неорганического происхождения, на котором закреплен долгоживущий материнский нуклид.

На данный момент существует несколько генераторов различной конструкции, но в них используются сорбенты из органических соединений, которые нестойки под влиянием повышенных дозовых нагрузок. Такого недостатка не имеют синтетические неорганические сорбенты.

В работе [1] было показано, что в качестве материала для циркулирующего обратного 225Ac/213Bi генератора возможно использование сорбента из отожженных оксидов циркония и иттрия (96 мол% ZrO2 и 4 мол% Y2O3). Данный сорбент обладает развитой удельной поверхностью и представляет собой высокодисперсное пористое тело. При увеличении температуры обработки, удельная поверхность уменьшается, и увеличивается радиационная стойкость. Ионообменные свойства сорбента являются универсальными: в нейтральных и кислых растворах способен к анионному обмену, а в щелочных средах - катионному обмену.

Для определения оптимальных условий использования данного сорбента в генераторе, изучали кинетику сорбции 207Bi в статике и динамике, а также его десорбция различными элюентами. Для сорбции в статике и динамике использовали 0,1М азотнокислый раствор висмута без носителя и этот же раствор, но с добавлением нитрата аммония, элюировали колонку растворами соляной кислоты, а также экстрагентами DOTA и DTPA различной концентрации. Результаты экспериментов контролировали методом гамма-спектрометрии.

Были подобраны оптимальные скорость пропускания раствора и его объем, а также показано влияние добавки нитрата аммония (использующегося для снижения сорбции актиния на колонке) на сорбцию и десорбцию висмута. Эксперименты в статике показали, что обработка сорбента при 1000 и 900оС не приводит к заметному изменению его свойств. Профили элюирования для соляной кислоты показывают, что в 1M HCl основная часть активности выходит в первом миллилитре, при этом, если при сорбции использовался раствор с добавкой нитрата аммония, пик десорбции висмута растягивается.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №19-73-00348).

Литература

- A. N. Vasiliev et al., 225Ac/213Bi generator based on inorganic sorbents // Radiochim. Acta 2019, 107 (12), 1203-1211.