Исследование соединений, полученных при взаимодействии уранилнитрата с гидразингидратом

Гербер Е.А.,  Неволин Ю.М.

Аспирант, 3 год обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

экономический факультет, Москва, Россия

E–mail: chem.gerber@gmail.com

Для получения диоксида урана, использующегося в качестве ядерного топлива, в современных технологиях используют уранилнитрат, из которого уран выделяют в виде диураната или уранилтрикарбоната аммония с последующим прокаливанием полученных осадков [1]. Использование методов денитрации - превращения уранилнитрата в растворе в оксид урана с одновременным удалением или разрушением нитрат-ионов  позволяет снизить временные и энергетические затраты. Одним из вариантов данного метода является термическая денитрация уранилнитрата в растворах при взаимодействии с гидразингидратом, в ходе которой возможно полное удаление как образующегося в результате реакции нитрата аммония, так и непрореагировавшего гидразингидрата [2]. Данная методика может быть использована также и для получения смешанного оксидного топлива, при этом помимо гидразина может также использоваться гидроксиламин [3-4]. Для использования данной технологии необходима тщательная характеризация осадка, образующегося при взаимодействии уранилнитрата с гидразингидратом, а также промежуточных фаз, образующихся при нагревании данного осадка.

В ходе данной работы был исследован осадок, полученный при осаждении 0,1М раствора уранилнитрата 0,1М раствором гидразина, как лабораторными методами (спектрофотометрия, рамановская спектроскопия, просвечивающая электронная микроскопия и рентгеновская дифракция), так и методами, использующими источник синхротронного излучения: рентгеновская спектроскопия поглощения и спектроскопия детектирования флуоресценции с высоким энергетическим разрешением (HERFD). Было установлено, что осадок представляет собой частицы со средним размером 4 нм, в которых уран присутствует в виде U(VI). При нагревании полученного осадка в маточном растворе происходит восстановление урана, при этом в спектрах поглощения пропадают характеристические для уранила пики с одновременным увеличением вклада U(V) и U(IV).

Было установлено, что при данных условиях полного восстановления до UO2 не происходит, для этого требуется увеличение концентрации гидразингидрата, а также более высокие значения температуры нагрева.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-33-90127.

Литература

1. Зильберман Б.Я. Развитие Пурекс-процесса для переработки высоковыгоревшего топлива АЭС в замкнутом ЯТЦ с точки зрения локализации долгоживу-щихрадионуклидов // Радиохимия. 2000, т. 42, № 1, с. 3-15.

2. Ю. М. Куляко, С. А. Перевалов, Т. И. Трофимов, Д. А. Маликов, М. Д. Самсонов,

С. Е. Винокуров, Б. Ф. Мясоедов, А. Ю. Шадрин. Получение оксидов урана в азотнокислых растворах при взаимодействии уранилнитрата с гидразингидратом // Радиохимия. 2013, т. 55, №6. c. 481–486

3. Е.Г. Ильин, А.Г. Бейрахов, Ю.М. Куляко, Т.И. Трофимов, М.Д. Самсонов, Б.Ф. Мясоедов. Новый способ получения смешанного диоксида урана и плутония // Радиохимия. 2010, т. 52, №4 с. 297-299.

4. А.Г. Бейрахов, И.М. Орлова, Е.Г. Ильин, А.В. Чураков, А.С. Канищева, Ю.Н. Михайлов. Аквагидроксиламинатные комплексы уранила // Журнал неорганической химии. 2009, т. 54, №8, с. 1282-1287.