Выделение рения из облученных вольфрамовых мишеней

Фуркина Е.Б.1,2

Аспирант 3 года обучения

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр Курчатовский Институт,

Москва, Россия

E–mail: furkina-k@yandex.ru

Одной из важных проблем развития ядерной медицины является поиск новых перспективных радионуклидов для терапии и диагностики, а также разработка методик получения данных радионуклидов и их выделения из облученных мишеней. 186Re благодаря своим ядерно-физическим характеристикам (t1\2 = 90,6 ч, Eβmax = 1,07 МэВ) рассматривается как терапевтический радионуклид. Пробег его β-частиц в тканях составляет примерно 4,5 мм, и это позволяет эффективно бороться с метастазами и небольшими опухолями с минимизацией поражения окружающих здоровых тканей. Наличие гамма-линий (Eγ = 137 кэВ, 9%) позволяет использовать ОФЭКТ для детектирования 186Re. Также интерес вызывает изотоп 188Re (t1\2 = 16,9 ч, Eβmax = 2,12 МэВ, Eγ = 155 кэВ, 15%).

В данной работе представлена методика выделения рения из вольфрамовых мишеней, облученных на циклотроне. Главным преимуществом этого способа перед реакторной наработкой является возможность получить целевой изотоп рения без носителя. Результаты эксперимента контролировались методом гамма-спектрометрии. Использовались гамма-линии следующих изотопов: 187W (t1\2 = 24 ч, Eγ = 480 кэВ, 21.8%), 183Ta (t1\2 = 5,1 д, Eγ = 246 кэВ, 27%), 181Re (t1\2 = 20 ч, Eγ = 366 кэВ, 56%). Вольфрамовую мишень растворяли в смеси щелочи и пероксида водорода при нагревании, полученный раствор помещали на колонку с экстракционно-хроматографическим сорбентом TEVA Resin на основе соли четвертичного амина. Вольфрам элюировали 3 М NaOH, затем промывали колонку дистиллированной водой, после чего рений элюировали 4 М HNO3. Методика позволяет полностью отделить микроколичества рения от макроколичеств вольфрама и примесного тантала, также образующегося в процессе облучения.