Физико-химические формы Pu(VI) в водных растворах с разной ионной силой

Кузенкова А.С.

Студентка, 2 года обучения магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: kyznastya@mail.ru

Растворимость и образование различных физико-химических форм плутония в водных растворах с разной ионной силой представляют особый интерес для создания надежных пунктов глубинного захоронения радиоактивных отходов (РАО) в различных геологических формациях. При захоронении РАО для их стабилизации предполагается использование цементных материалов. При попадании воды в хранилища возможна коррозия цементной матрицы с образованием растворов с преобладанием в составе NaCl, CaCl2 и MgCl2. Вследствие этого, плутоний, включённый в цементную матрицу, может растворяться и мигрировать в окружающую среду. Изотопы плутония имеют большие периоды полураспада и проявляют высокую радиотоксичность. Поэтому при создании надежных и безопасных хранилищ РАО необходимо предотвратить миграцию плутония в среду обитания человека. В условиях окружающей среды плутоний может присутствовать в четырёх степенях окисления: Pu(III), Pu(IV), Pu(V) и Pu(VI), причём химическое поведение в каждой из них отличается. Ранее в литературе уже была изучена растворимость четырёх- и пятивалентного плутония в водных растворах, но до сих пор отсутствуют качественные данные по растворимости Pu(VI).

Целью данной работы является определение физико-химических форм шестивалентного плутония в водных растворах с разной ионной силой. Для её достижения были поставлены следующие задачи: установление кинетики и механизма осаждения твёрдой фазы из водного раствора Pu(VI) при различных значениях pH; синтез твёрдых фаз состава Na-Pu(VI)-OH и Ca-Pu(VI)-OH и изучение процесса растворения твёрдой фазы в растворах NaCl (0,5M; 2,5M; 5M) и CaCl2 (0,25M; 2M); исследование твёрдых фаз до и после экспериментов по растворимости методами РФА, РЭМ с РСМА, термогравиметрии и спектрометрии рентгеновского поглощения; исследование образования физико-химических форм Pu(VI) в водных растворах и растворах 0,5M NaCl методом спектрофотометрии в видимом диапазоне.

Была исследована кинетика осаждения Pu(VI) из водных растворов с различными значениями pH: 2,0; 4,2; 6,7; 8,9; 9,4 и 12,2. Было установлено, что при pH > 6 количественное осаждение происходит за 100 дней, а при pH  2 плутоний в растворе стабилен в течение длительного времени. Из свежеприготовленного раствора Pu(VI) были синтезированы твёрдые фазы Na2Pu2O72H2O и Ca0,5PuO2(OH)3H2O. Их растворимость изучалась в растворах NaCl (0,5M; 2,5M; 5,0M) в диапазоне pHm = 9 – 14, где было выявлено преимущественное образование частиц PuO2(OH)42- при pHm>11, а при pHm<11 – образование PuO2(OH)3− (в случае 5М NaCl) или олигомерных частиц Pu(VI)-OH (в растворах 0,5М и 2,5М NaCl), и растворах CaCl2 (0,25M; 2,0M) в диапазоне pHm = 8 – 12, где наблюдалось различное видообразование в 0,25М и 2М CaCl2: в 0,25М CaCl2 при pHm>10,5 наблюдается образование PuO2(OH)42-, в остальных случаях доминирующими физико-химическими формами Pu(VI) являются различные олигомеры Pu(VI)-OH. Во все растворы было добавлено 510-3M NaClO для стабилизации Pu(VI). Концентрация плутония в растворе контролировалась при помощи жидкостно-сцинтиляционной спектрометрии, а степень окисления плутония в растворе определялась при помощи жидкостной экстракции. Было показано, что растворимость Pu(VI) уменьшается при увеличении [NaCl], но увеличивается при увеличении [CaCl2]. При помощи спектрофотометрии в видимом диапазоне был проведён систематический анализ различных гидролизных форм Pu(VI) в широком диапазоне рН. Результаты подтвердили предположения об образовании нескольких димеров или тримеров в диапазоне 5≤pH≤13.