Экспериментальное и теоретическое исследование водорастворимых наноструктур противоопухолевого антибиотика – доксорубицина на основе полимерных наночастиц N-винилпирролидона

Игнатьев В.М.,1,2 Фадеева Н.В.,1 Иванова И.И.1

Студент, 5 курс специалитета

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E-mail: ignvm@74.ru

Цель работы: получение стабильных водорастворимых наноструктур противоопухолевого антибиотика – доксорубицина на основе полимерных наночастиц N-винилпирролидона с (ди)метакрилатами, их экспериментальное и теоретическое исследование. Амфифильные сополимеры N-винилпирролидона разветвленного строения, модифицированные звеньями метакриловой кислоты, были синтезированы методом радикальной сополимеризации в растворителях различной полярности – толуоле и этаноле. В результате формировалась 3D-структура с метакрилатным ядром и оболочкой, образованной полимерными цепями, состоящими из ВП фрагментов. Определены их абсолютные молекулярные массы (104-105 кДа) и вторые вириальные коэффициенты в воде по методу Дебая. Показано, что критические концентрации агрегатообразования амфифильных сополимеров в воде зависят от их мономерного состава и молекулярной массы. Методом динамического рассеяния света изучено влияние температуры и рН среды на размеры полимерных частиц в воде. Получены термочувствительные наноструктуры доксорубицина (ДОКС) нанометрового размера (гидродинамический радиус около 20 нм) путем его введения в наночастицы амфифильного сополимера в полярном растворителе и определена его эффективная константа связывания. Показано, что инкапсулированный ДОКС обладает флуоресценцией, интенсивность которой меньше по сравнению со свободным.

На основании квантово-химического моделирования в рамках теории функционала плотности (DFT) с полной оптимизацией геометрии исходных молекул и их комплексов в программе Gaussian 09 предложены возможные структуры ДОКС-сополимер в водных растворах. Также, с помощью анализа натуральных орбиталей связи (NBO) и теории «атом в молекуле» (QTAIM) были определены ряд характеристик межмолекулярных связей в данных структурах. Проанализировано влияние воды на образование комплексов ДОКС-сополимер.

Предполагается, что включение ДОКС в состав полимерных частиц N-винилпирролидона позволит повысить эффективность его действия как противоопухолевого средства при лечении онкологических заболеваний.

Работа выполнена по темам государственного задания АААА-А19-119041090087-4, АААА-А19-119071890015-6. Авторы выражают благодарность ведущему научному сотруднику, к.х.н. Курмаз С.В. и старшему научному сотруднику, к.х.н. Емельяновой Н.С. за помощь в проведении работы.