Мембрана Nafion как основа для получения пленочных люминофоров

Лапатин Н.А.

Научный сотрудник

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,

факультет физики, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: NICOLJAPAT@mail.ru

Высокая прозрачность в видимом и УФ диапазоне в сочетании с доступностью порового пространства перфторсульфоновых мембран Nafion для реагентов открывает широкие возможности получения пленочных материалов оптического назначения. Использование при этом способов направленного модифицирования требует знания и учета особых свойств мембран. Так, высокая сорбционная способность и емкость мембран МФ–4СК отечественного производства определяются сочетанием развитой пористой структуры с равномерностью и плотностью распределения высокоактивных центров -SO3H на доступной поверхности; установлены количественные соотношения динамики и достигаемых значений сорбции ароматических азометиновых оснований мембраной - с уточненными  параметрами ее пористой структуры [1,2]. Высокая диффузионная подвижность крупных молекул определяется их ярко выраженным сродством к мембране; сорбция имеет «многоточечный» характер и протекает с образованием прочных поверхностных соединений.

Возмущение электронной структуры сорбированных азометиновых оснований  находит закономерное отражение в характерных особенностях спектров поглощения и проявлении флуоресценции модифицированных  мембран [1,2].

В спектрах поглощения оснований проявляются n-π* переходы с переносом электронов на уровни разрыхляющих состояний азометиновых и арильных фрагментов молекул. Полосы поглощения сохраняются при удлинении метиленового «мостика» оснований и закономерно смещаются в красную область в случае их галогенпроизводных. Возмущение электронной структуры азометинов в мембране проявляется в значительном длинноволновом смещении полос поглощения относительно спектров молекул в растворе. Содержанием воды в поровом пространстве мембраны определяется возможность формирования в спектрах азометинов разрешенных полос или бесструктурного поглощения.

Сорбционным закреплением и поляризованным состоянием молекул азометинов в мембране определяется их флуоресценция при комнатной температуре в фиолетово- синей области спектра. Возможности регулирования положения полос высвечивания обеспечиваются выбором гостевых молекул оснований и способа их закрепления в мембране. Излучательными при этом являются разрыхляющие состояния π*(N=C) азометиновых (HC=N–) фрагментов молекул.

В мембране, модифицированной катионами Tb3+с последующим присоединением азометинов, проявляются сосуществующие центры высвечивания, разделенные энергией возбуждающего света. - Возбуждение в полосе λмакс = 219 нм вызывает зеленую люминесценцию Tb3+, тогда как облучение светом λ > 250 нм – исключительно синюю флуоресценцию азометина [2].

Литература

1. Лапатин Н.А., Борисов А.Н., Пак В.Н. Флуоресценция N,N’-бис(салицилиден)-1,3-пропилендиамина и его галогенпроизводных в перфторсульфоновой мембране // Оптика и спектроскопия. 2019. Т. 126. №5. С. 544

2. Пак В.Н., Лапатин Н.А., Борисов А.Н. Особенности сорбции и люминесценции катионов Tb3+ и азометиновых оснований в перфторсульфоновой мембране // Журнал общей химии. 2019. Т. 89. № 9. С. 1425