Теоретическое и экспериментальное ИК-исследование адсорбции углеводородов на нанокатализаторах палладия

Пневская А.Ю., Солдатов А.В., Бугаев А.Л., Усольцев О.А1, Камышова Е.Г.

студент магистратуры

Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов, Южный федеральный университет, 344090, Ростов-на-Дону, ул. Сладкова 178/24; Федеральный Исследовательский Центр Южный Научный Центр Российской Академии Наук, 344006, Ростов-на-Дону, пр. Чехова 41

E-mail: annpnevskaya@yandex.ru

Наночастицы имеют ряд преимуществ перед объемными аналогами, таких как площадь поверхности и активность. Так наночастицы палладия широко используются в качестве катализаторов для гидрирования углеводородов. В данной работе основное внимание уделяется изучению структуры углеводородных молекул на поверхностях палладия [1]. В качестве экспериментального метода была использована инфракрасная спектроскопия, дополненная расчетами в рамках теории функционала плотности.

Экспериментальные спектры были получены на лабораторном ИК-спектрометре Bruker Vertex 70. Промышленный образец наночастиц палладия на подложке из оксида алюминия помещали в специальную каталитическую ячейку, подключенную к газово-вакуумной линии. Изначально образец активировался в водороде при 150 °С для очистки от поверхностного оксида палладия. Затем образец охлаждался до комнатной температуры и через ячейку пропускалось 1%C2H4/He. Измерения проводились в режиме диффузного отражения (DRIFTS).

В рамках теоретических расчетов нами была проведена оптимизация (111) поверхности палладия в программном комплексе VASP [2]. Использовалась поверхность из 5 слоев палладия, площадью 4х8 Å2. Было показано, что сетка 8х4х1 точек в обратном пространстве является достаточной для описания первой зоны Бриллюэна. Максимальная энергия в разложении по базису плоских волн составляла 500 эВ. Затем на оптимизированную поверхность были помещены молекулы C2Hx в различных конфигурациях на основе литературных данных [3]. Далее проводились оптимизация данных структур и расчет теоретических колебательных спектров.

В ходе работы были определены геометрии адсорбции этилена на поверхности палладия. Данные результаты имеют практическое значение для объяснения механизмов каталитических реакций гидрирования углеводородов на катализаторах палладия.

Список литературы

- Venkataraman Pallassana and Matthew Neurock, Electronic Factors Governing Ethylene Hydrogenation and Dehydrogenation Activity of Pseudomorphic PdML/Re(0001), PdML/Ru(0001), Pd(111), and PdML/Au(111) Surfaces - Journal of Catalysis, 2001

- J. Hafner, Ab-initio simulations of materials using VASP: Density-functional theory and beyond - Journal of Computational Chemistry, 2008

- Árpád Molnár, Antal Sárkány, Mónika Varga, Hydrogenation of carbon–carbon multiple bonds: chemo-, regio- and stereo-selectivity - Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2001