Спектральные характеристики (бис)циклогексилдипиррометената цинка(II)

Догадаева С.А.,1 Критская А.Ю. 2, Березин М.Б.2

Студент, 3 курс бакалавриата

1ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»,

факультет фундаментальной и прикладной химии, Иваново, Россия

2Институт химии растворов РАН, Иваново, Россия

E–mail: sonya_dogadaeva@mail.ru

Люминофоры на основе дипиррометенатов бора(III) и цинка(II)  продемонстрировали свой универсальный потенциал практического применения в оптике, биохимии, медицине и других направлениях науки и техники. Однако,  дипиррометенаты цинка еще мало изучены. Наиболее эффективными способами воздействия на свойства этих люминофоров является модификация дипиррометенового молекулярного остова за счет индивидуальных типов замещения или их комбинаций, а также подбор условий среды. Нами представлены результаты исследования спектральных свойств и фотостабильности дипиррометенатов цинка(II) 1 и 2 в органических растворителях.

В электронных спектрах поглощения (ЭСП) соединений 1 и 2 присутствует длинноволновая интенсивная S0→S1 полоса (485-515 нм, lg ε = 4.30-5.18), плечо S0→S2 на левом скате и низкоинтенсивная уширенная S0 → S3 полоса.

(Бис)циклогексил-дипиррометенат цинка 2 поглощает в области 510-515 нм, плохо растворим в неполярных, но хорошо растворяется в полярных и ароматических растворителях. С точки зрения электронных эффектов замещения, тетраметиленовое звено можно рассматривать как два алкильных заместителя в 4,5,4',5'-положениях молекулы 2. Введение тетраметиленовых фрагментов в 4,5,4',5'-положения молекулы усиливает батохромное смещение максимума интенсивной полосы в ЭСП до 24-25 нм у соединения 2 по сравнению с 1. Для комплекса цинка(II) 1 характерна слабая флуоресценция с квантовым выходом до ~3 % в растворах неполярных (циклогексан, гексан, бензол) и слабополярных (бензол, толуол) органических растворителей. При этом эффективность его флуоресценции в этих средах на 2-3 порядка выше по сравнению c полярными растворителями (хлороформ, спирты, ДМФА). Тетраметиленовое замещение способствует увеличению квантового выхода флуоресценции в 15-20 раз в неполярных средах по сравнению с соединением 1. Слабая флуоресценция комплексов 1 и 2 в полярных электроно- и протонодонорных средах обусловлена высокой вероятностью безызлучательной дезактивации возбужденного состояния, что вызвано специфическими взаимодействиями в сольватной оболочке. Более чем двукратное тушение флуоресценции в ароматических растворителях – бензоле и толуоле в сравнении с предельным аналогом – циклогексаном, происходит вследствие усиления сольватации ароматических фрагментов молекулы хромофора в возбужденном состоянии по π-π-стекинговому типу. В докладе также обсуждаются результаты исследования фотостабильности дипиррометенатов цинка (II) 1 и 2 в растворах циклогексана и толуола под действием УФ излучения.

Анализ полученных результатов показывает, что флуоресцентные свойства дипиррометенатов цинка (II) 1 и 2 в неполярных, способных только к универсальным взаимодействиям растворителях, не уступают таковым для известных BODIPY  красителей. Высокая селективность флуоресценции к полярности растворителя представляет интерес для флуоресцентного анализа свойств сольватирующей среды.