Влияние природы аниона на 5d-люминесценцию иона Eu2+ в кристаллических дигалогенидах европия EuHal2 (L = Cl, Br, I)

Василюк К.С.,1 Якупова С. М.,1 Газеева Д. Р.1

Аспирант 3 года обучения

1Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, Уфа, Россия

E–mail: kristina.vasiluk@inbox.ru

Дигалогениды европия находят широкое практическое применение в качестве допантов при создании люминесцентных материалов, в т.ч. для OLED- и LED-устройств. В этой связи, фотолюминесценция (ФЛ) соединений EuHal2, допированных в твердые матрицы, является хорошо изученным явлением. В то же время ФЛ индивидуальных соединений EuHal2 исследована в гораздо меньшей степени [1]. В настоящей работе представлены результаты экспериментально-теоретического исследования влияния природы галоидного аниона Hal– на 5d-люминесценцию иона Eu2+ в кристаллических дигалогенидах EuHal2 (L = Cl, Br, I) [2].

Спектры ФЛ твердых EuHal2 состоят из одиночной диффузной полосы в синей области спектра, обусловленной разрешенным излучательным 4f65d1→4f7 переходом в ионе Eu2+, положение которой сильно зависит от природы аниона Hal– при катионе европия: 409, 428 и 432 нм для Hal = Cl–, Br– и I–, соответственно. Аналогичные изменения наблюдаются в спектрах возбуждения ФЛ в соответствии со следующим рядом: 375 (Cl–) > 380 (Br–) > 395 нм (I–). Для изучения влияния координационной среды на длинноволновый сдвиг максимумов ФЛ, мы оценили ковалентный характер и степень ионности связи Eu–Hal, используя классическую теорию химических связей, структурный подход и метод Полинга [3, 4]. В результате установлено, что ионный характер связи Eu–Hal уменьшается в ряду Eu–Cl (62 %) > Eu–Br (52 %) > Eu–I (42 %), т.е. ковалентный характер связи увеличивается. Обнаруженные сдвиги хорошо коррелируют со средними значениями поляризуемости (α) анионов Cl– (1.79 Å3), Br– (3.12 Å3) и I– (4.57 Å3), рассчитанными методом PBE/3ζ (Priroda 11).

На основании полученных корреляционных зависимостей сделан вывод, что батохромный сдвиг максимумов в спектрах ФЛ обусловлен нефелоксетическим эффектом, а именно увеличением степени ковалентности связи Eu–Hal, приводящей к уменьшению (в ряду Cl– > Br– > I–) энергетической щели между валентной зоной, образованной 3p-уровнями анионов Hal–, и зоной проводимости, образованной 5d-уровнями Eu2+. Таким образом, изменение координационного окружения иона Eu2+ является эффективным способом настройки спектрально-люминесцентных свойств соединений двухвалентного европия.

Литература

1. Galimov D.I., Bulgakov R.G. The first example of fluorescence of the solid individual

compounds of Eu2+ ion: EuCl2, EuI2, EuBr2 // Lumin., 2019, 34(1), p. 127-129.

2. Galimov D.I., Yakupova S.M., Vasilyuk K.S., Sabirov D.Sh., Bulgakov R.G. Effect of coordination environment of Eu2+ ion on the 5d-4f luminescence of molecular compounds EuL2(THF)x (L = Cl, Br, I, NO3, Ac, fod, tmhd, and acac; x = 0, 2) // J. Photochem. Photobiol. A, 2020, 403, 112839.

3. Sharipov A.S., Loukhovitski B.I. Small atomic clusters: quantum chemical research of isomeric composition and physical properties // Struct. Chem., 2019, 30, p. 2057-2084.

4. Sabirov D.Sh., Zakirova A.D., Tukhbatullina A.A., Gubaydullin I.M., Bulgakov R.G. Influence of the charge on the volumes of nanoscale cages (carbon and boron-nitridefullerenes, Ge9z− Zintl ions, and cubic Fe4S4 clusters) // RSC Adv., 2013, 3, p. 1818-1824.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-33-90199).