Экстракционные системы для разделения РЗЭ (La, Pr) ди-(2-этилгексил)фосфорной кислотой

Архипин А.С.

Студент, 2 курс магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: Arkhipinmsu@gmail.com

На сегодняшний день редкоземельные элементы (РЗЭ) стали незаменимыми в различных областях науки и техники. Они используются при производстве люминофоров, магнитных материалов, катализаторов, оптических стекол. В природе они встречаются в смеси друг с другом, а их близкие физико-химические свойства затрудняют выделение индивидуальных РЗЭ. Основным способом разделения редкоземельных элементов в настоящее время является жидкофазная экстракция. Одним из этапов разработки технологии разделения РЗЭ является построение термодинамической модели многокомпонентной системы. Экстракционная система состоит из воды, азотной кислоты, нитратов РЗЭ, экстрагента и разбавителя. К экстрагенту предъявляется множество требований, основные из которых – низкая растворимость в воде, высокий коэффициент разделения, отличная плотность от плотности воды, низкая стоимость. В настоящей работе в качестве экстрагента была выбрана ди-(2-этилгексил)фосфорная кислота (Д2ЭГФК). Для уменьшения ее вязкости в качестве разбавителя использовали о-ксилол. В литературе отсутствует информация об экстракционных системах с о-ксилолом в качестве разбавителя, которая в дальнейшем могла бы использоваться для построения термодинамической модели. Таким образом, целью настоящей работы является изучение фазовых равновесий в системе вода – азотная кислота – ди-(2-этилгексил)фосфорная кислота – о-ксилол – нитрат РЗЭ 
(РЗЭ = La, Pr).

В связи с крайне низкой взаимной растворимостью воды/азотной кислоты и Д2ЭГФК/о-ксилола, равновесные фазы можно описывать отдельно друг от друга. Водная фаза состоит из воды, азотной кислоты и нитрата РЗЭ, а органическая фаза из Д2ЭГФК, о-ксилола и ди-(2-этилгексил)фосфата РЗЭ. В экстракционной системе происходит обмен ионами согласно реакции:

Ln(NO3)3(aq) + 3HA(org) = LnA3(org) + 3HNO3(aq),

где A – анион ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты.

В статье [1] авторами было проведено описание водной фазы экстракционной системы для легких и средних РЗЭ. Для описания органической фазы были проведены следующие эксперименты: синтез LnA3 (Ln = La, Pr) и его идентификация различными методами (РФА, ТГА, РСМА, элементный анализ); определение растворимости LnA3 в Д2ЭГФК, а также в смешанном растворителе (Д2ЭГФК/о-ксилол); измерение плотностей в данных системах; измерение давления паров о-ксилола в трехкомпонентной системе LnA3 – Д2ЭГФК – о-ксилол.

При проведении экстракционных опытов составы варьировали в широком диапазоне концентраций. Содержание лантанидов в водных фазах определяли с помощью 
ИСП-МС метода. Для определения РЗЭ в органических фазах проводили количественную реэкстракцию с последующим использованием ИСП-МС метода. Содержание азотной кислоты в водных растворах определяли с помощью потенциометрического кислотно-основного титрования с раствором NaOH.

Работа проводится при финансовой поддержке РФФИ, грант №20-33-70269.

Литература

- Maksimov A.I., Kovalenko N.A., Uspenskaya I.A. Thermodynamic modeling of the water – nitric acid – rare earth nitrate systems // Calphad: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry. 2019, №67. p.1–17.