Влияние условий и продолжительности хранения на изменение свойств 
хлорида лития

Ивашкевич Н.А., Волкова Т.С., Рудских В.В.

Лаборант химико-технологических исследований

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», г. Озерск Челябинская область

e-mail:cpl@po-mayak.ru

Мировой спрос на литиевую продукцию существенно возрос в последние годы вследствие расширения области применения этого металла. Хлорид лития находит широкое применение в различных отраслях науки и техники: изготовление химических источников тока, черная и цветная металлургия (получение специальных сплавов), ядерная энергетика и промышленность, медицина.

Поскольку хлорид лития обладает свойством обратимо поглощать пары воды при изменении температуры и влажности окружающего воздуха, получение и последующее хранение безводного хлорида лития представляет собой непростую технологическую задачу. Цель настоящей работы заключалась в исследовании влияния условий и продолжительности хранения на изменение свойств хлорида лития.

Исследуемый образец хлорида лития получали путем растворения навески Li2CO3 «х.ч.» в 11 М HCl. Полученный раствор LiCl упаривали на электрической плитке до полного визуального удаления влаги, а затем последовательно сушили при температуре от 150 °С до 250 °С до достижения постоянной массы. Согласно данным рентгенофазового анализа синтезированный образец состоял из двух фаз: LiCl и LiCl · H2O (массовая доля фаз 98,1 % и 1,9 % соответственно).

Полученный образец разделили на 4 части, каждую из которых поместили в место хранения в зависимости от условий эксперимента. Условия проведения эксперимента и полученные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Условия проведения и результаты экспериментов по хранению образцов

| № п/п | Условия хранения |  | Масса хлорида лития, г |  | Продолжительность хранения, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место хранения | Сорбент | начальная | конечная |  |
| 1 | Фарфоровая чаша | Отсутствует | 1,27 | 4,68 | 20 |
| 2 | Пластиковая пробирка с крышкой |  | 1,24 | 1,26 | 65 |
| 3 | Эксикатор | nSiO2·mH2O | 1,02 | 1,01 |  |
| 4 |  | CaCl2 | 0,99 | 0,98 |  |

Установлено, что хранение хлорида лития на воздухе (опыт № 1) неприемлемо, вследствие поглощения им влаги из атмосферного воздуха, что приводит к обводнению продукта вплоть до перехода в жидкое состояние. В случае хранения хлорида лития в герметичной пластиковой таре (опыт № 2), увеличение массы образца не превысило 1,6 % за весь период хранения (65 сут.). Наиболее предпочтительным является использование осушителей – силикагеля или хлорида кальция (опыты № 3 и № 4). Дополнительным преимуществом указанного подхода является удаление из образца следовых количеств влаги, которая может присутствовать в продукте в форме LiCl · H2O.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-33-20113 мол_а_вед.