Термодинамические свойства кремния, германия и индия: критический анализ данных и новый формат представления температурных зависимостей

Иванов А.С.

Аспирант, 1 курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: ivanovas.chem@mail.ru

Линейная комбинация функций Планка-Эйнштейна (ЛК ФПЭ), позволяет описывать стандартные термодинамические функции твердых веществ в пределах экспериментальной точности определения от 0 К до температуры плавления [1].

В рамках такой термодинамической модели экспериментальные данные по стандартной теплоемкости аппроксимируются уравнением:

|  | (1) |
| --- | --- |

Интегрирование уравнения (1) с учетом вклада колебания решетки при 0 K (3/2RθE) позволяет получить следующие выражения для расчета термодинамических функций абсолютной энтропии (2) и относительной энтальпии (3) при 1 бар:

|  | (2) |
| --- | --- |
|  | (3) |

где θE — характеристическая температура Эйнштейна, а i, i (i = 1, 2,.. ) — параметры, определяемые при одновременной аппроксимации всех экспериментальных (и/или расчетных данных) уравнениями (1)-(3) методом наименьших квадратов с помощью программного комплекса CpFit [2].

В настоящей работе проведён критический анализ доступных в литературе данных по теплоемкости и высокотемпературной составляющей энтальпии для стабильных твердых фаз Si, Ge и In от 0 до Tпл.  Для каждого индивидуального вещества определены температурные зависимости термодинамических функций во всем интервале существования твердой фазы, корректно описывающие данные с минимальным количеством аппроксимирующих параметров. Уточнены значения стандартных термодинамических функций - теплоемкости, изменения энтальпии и абсолютной энтропии при 298.15 К (в качестве примера в табл. 1 приведены функции кремния).

Таблица 1. Стандартные термодинамические функции кремния при 298.15 К

|  | Cp | So | Ho(298.15) - Ho(0) | Стандартные отклонения (абсол.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cp | So | Ho(298.15) - Ho(0) |
|  | Дж/(мольК) |  | Дж/моль | Дж/(мольК) |  | Дж/моль |
| Наст. работа | 20.034 | 18.794 | 3214.6 | 0.012 | 0.016 | 1.4 |
| NIST-JANAF [3] | 20.000 | 18.820 | 3217.9 | — | — | — |

Автор выражает благодарность за получение поддержки РФФИ (проект № 20-03-0057)

Литература

1. Voronin, G.F., Kutsenok, I.B. Universal Method for Approximating the Standard Thermodynamic Functions of Solids // Journal of Chemical & Engineering Data. 2013, №58.  p. 2083–2094.

2. https://td.chem.msu.ru/develop/cpfit/ (Дистрибутив программы CpFit)

3. Chase, Jr. M.W., NIST-JANAF Themochemical Tables, Fourth Edition // Journal of Physical and Chemical Reference Data. Monograph 9. 1998, Monograph 9. p. 1-1951.