Кинетическая стабильность аморфного дипиридамола по данным сверхбыстрой калориметрии

Лапук С.Е.

Аспирант 1 года обучения

1Казанский Федеральный университет, химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E–mail: lapuksemen@gmail.com

Увеличение растворимости лекарственных препаратов является одной из главнях проблем современной фармацевтики. Для решения проблемы растворимости в настоящее время применяют разные подходы. Один из них – это перевод лекарственных препаратов в аморфную форму, которая в большинстве случаев лучше растворяется в воде, чем кристаллическая.

Основным недостатком аморфных форм является их низкая кинетическая и термодинамическая стабильности. Существует несколько подходов к изучению склонности к кристаллизации аморфных лекарственных форм. Один из распространённых способов – изотермический, заключается в определении наличия кристаллической фазы вещества через определенные промежутки времени с помощью различных методов. Нужно отметить, что методики, базирующиеся на изотермическом подходе, требуют большого времени для выполнения анализа.

Для уменьшения времени эксперимента можно использовать методы неизотермической кинетики. Для этого предварительно полученный образец аморфной формы лекарственного препарата нагревают в результате чего происходит холодная кристаллизация, для которой можно вычислить параметры уравнения Аррениуса, а именно Еа – энергию активации, предэкспонециальный множитель A и определить модель реакции – g. Зная параметры уравнения Аррениуса для процесса кристаллизации, возможно предсказать насколько стабильна аморфная фаза во времени.

С развитием методов сверхбыстрой калориметрии исследователи получили инструмент способный переохлаждать даже быстро кристаллизующиеся вещества. По сравнению с обычной калориметрией ее отличает использование малой массы образца (порядка 100 нг), что обеспечивает высокую контролируемую скорость охлаждения для получения веществ в полностью аморфном состоянии.

Основным параметром, определяющим способность образовывать стеклообразное состояние является критическая скорость охлаждения расплава, выше которой в переохлаждённой жидкости не образуются кристаллы.

Кинетическая стабильность аморфного дипиридамола, а также условия его воспроизводимого получения были изучены в настоящей работе с привлечением метода сверхбыстрой калориметрии. Определенная критическая скорость охлаждения дипиридамола составила 70 К/с. Кинетическая стабильность аморфной формы лекарственного препарата была изучена с привлечением методов как модельной, так и безмодельной кинетики. Показано, что модель кристаллизации Накамуры может быть использована для предсказания временной стабильности лекарственных форм, склонных к кристаллизации. Так для аморфного дипиридамола расчетное время полупревращения кристаллизации при температуре 306 К составляет несколько лет, что открывает возможность использования такой формы лекарственного препарата в фармацевтических целях с целью увеличения его биодоступности. Используемые подходы могут найти широкое применение в области фармацевтики для прогнозирования сроков хранения аморфных лекарственных форм.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта №14.Y26.31.0019 Министерства науки и высшего образования Российской федерации.