Влияние карбонат-иона на растворение карбонатов церия (III), европия (III) и иттербия(III)

Кашурин Р.Р., Титова М.Е.

Аспирант, 1 год обучения

Санкт-Петербургский горный университет,

факультет переработки минерального сырья, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: woodsrk@list.ru

Редкоземельные металлы являются одним из самых важных в мире сырьевых ресурсов в XXI веке. Потенциал их использования огромен и связан с технологическим ростом [2]. Интерес к рынку редкоземельных металлов подкреплен высокой стоимостью РЗМ и продуктов с их содержанием и уникальными свойствами редких земель и продуктов, получаемых на их основе. Методы производства РЗМ из традиционных источников зачастую являются трудоемкими и требуют значительных инвестиций. В настоящее время активно развивается направление получения редкоземельных металлов из техногенного сырья: красные шламы, фосфогипс, кеки, шлаки и угольных отходов. Задачами исследования является определение физико-химических закономерностей извлечения РЗМ из красного шлама. Существуют данные по существованию в красных шламах значительного количества лантана, церия, празеодима, неодима и других редких земель с суммарным содержанием 506 – 2500 г/т [3], включая 90 – 110 г/т Sc2O3 [1]. Данные РФА указывают на нахождение РЗМ в виде оксидов, высокое содержание щелочи в КШ способствует образованию также гидроксидов редких земель. Для перевода оксидов РЗМ в водорастворимые карбонатные комплексы требуется получение карбонатов РЗМ по реакциям:

REE2O3+3H2CO3=REE2(CO3)3+3H2O;REE2(CO3)3+(n−1)M2CO3=2Na(2n−3)REE(CO3)n; M − Na, K, NH4;

В ходе растворения были получены изотермы растворения карбонатов церия, европия, иттербия, представленные на рисунке 1.

Рис 1. Изотермы растворения лантаноидов в карбонатных средах

В ходе исследования определено, что растворение карбонатов РЗМ идет аналогично при концентрации карбонат-ионов 0,95 моль/л. При более низких концентрациях лучше растворяются карбонаты РЗМ с большей атомной массой.

Литература

1. Быховский Л.З., Архангельская В.В., Тигунов Л.П., Ануфриева С.И. Скандий России: перспективы освоения минерально-сырьевой базы и развития производства. М.: ВИМС. 2007.

2. Ann Norman, Xinyuan Zou, Joe Barnett «Critical Minerals: Rare Earthsand the U.S. Economy» // National Center for Policy Analysis, 2014, Backgrounder No. 175.

3. Binnemans K., Jones P.T., Blanpain B. Towards zero-waste valorization of rare-earth-containing industrial process residues: A critical review // Journal of Cleaner Production. 2015. Vol. 99. р. 17-38.