Управление полиморфными состояниями производного тиакаликс[4]арена

Некрасов А.В.,1 Габдулхаев М.Н.2

Студент, 2 курс специалитета

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

2Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E-mail: alex22n2014@gmail.com

Селективная память по отношению к летучим органическим соединениям является умным свойством каликсаренов [1]. Каликсарены являются хорошими модельными органическими соединениями для исследования полиморфизма из-за особенности их структуры. Этими особенностями являются наличие более или менее жесткого макроцикла и относительно длинных, конформационно подвижных заместителей. Настоящая работа посвящена разработке способов управления направлением полиморфных переходов для трет-бутилкаликс[4]арена, тетразамещенного по нижнему ободу этилкарбоксиметилокси группами (далее каликсарен 1).

Для решения поставленной задачи был выбран исходный метастабильный полиморф каликсарена 1 и проведен поиск органических веществ, пары которых способны индуцировать образование полиморфов «хозяина» 1 при выдерживании твердого каликсарена в насыщенных парах одного или последовательно двух «гостей», а также в результате связывания и последующего удаления «гостя» из клатрата при нагревании.
Была изучена возможность высокоскоростного ДСК для скрининга полиморфов каликсарена 1, образующихся при связывании и удалении «гостя». Преимуществом высокоскоростного калориметра над обычным ДСК является возможность использования небольших проб порядка  0.1 – 1 нг исследуемого образца, а также сокращение времени проведения измерений с 1.5 – 2 часов до 3 и менее секунд за счет сверхвысоких скоростей нагрева и охлаждения.

В ходе скрининга было обнаружено, что метастабильные формы каликсарена 1, индуцированные включением и удалением летучих органических соединений различной структуры, в высокоскоростном ДСК-эксперименте показывают результаты эквивалентные обычному ДСК. Совмещенным методом термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии с масс-спектрометрическим анализом отходящих газов (ТГ/ДСК/МС) определены состав и параметры термостабильности продуктов насыщения исходной формы каликсарена 1 и двух других его полиморфных форм парами «гостей». Полученные таким образом клатраты, полиморфы, в том числе стабильные, полученные нагреванием клатратов до 170°С, были охарактеризованы методом порошковой рентгеновской дифрактометрии. Для получения исходного метастабильного полиморфа были изучены процессы твердофазного замещения «гостей» в клатрате на другие «гости».

В результате была обнаружена возможность управления переходами между различными полиморфами каликсарена 1 выдерживанием в парах «гостя» или твердофазным замещением связанного «гостя» на другой «гость». Разработанный способ управления полиморфными переходами может быть использован в фармацевтике для создания лекарственных препаратов с заданной полиморфной модификацией.

Литература

- Gataullina, K.V.; Ziganshin, M.A.; Stoikov, I.I.; Klimovitskii, A.E.; Gubaidullin, A.T.; Suwińska, K.; Gorbatchuk, V.V. Cryst. Growth Des. 2017, 17, 3512-3527