Контролирование процессов высвобождения сульфасалазина из металлоорганических каркасов на основе γ-циклодекстрина в присутствии этилцеллюлозы

Гарибян А.А.1,2, Агафонов М.А.2, Критский И.Л.2, Терехова И.В.2

Студентка, 1 курс магистратуры

1Ивановский государственный университет, Иваново, Россия

2Институт химии растворов им. Г.А.Крестова РАН, Иваново, Россия

E-mail: g.anya97@mail.ru

Циклодекстрины – циклические олигосахариды, которые используются в различных областях как стабилизаторы, солюбилизаторы, эмульгаторы благодаря своим способностям к комплексообразованию. Относительно недавно на основе цилодекстринов были синтезированы металлоорганические каркасы (МОК) — гибридные кристаллические материалы, образованные катионами металлов, которые координированы через жесткие органические лиганды. МОК являются пористыми, благодаря чему используются в фармацевтике в качестве носителей лекарств. В связи с этим, целью данной работы состояла в получении и исследовании свойств композитов МОК с лекарственным соединением и фармакологически значимым полимером – этилцеллюлозой, с помощью которого можно контролировать скорость растворения лекарства в биологически значимых средах. В качестве лекарственного соединения был выбран сульфасалазин (рис. 1), использующийся в лечении ревматоидного артрита и других воспалительных заболеваний.

Рис. 1. Сульфасалазин (SSZ).

В данной работе рассматривается МОК на основе молекул γ-циклодекстрина (γ-ЦД), связанных с ионами калия. МОК был получен методом кристаллизации из водного раствора γ-циклодекстрина и гидроксида калия под действием паров метанола. Сульфасалазин был загружен в МОК методом адсорбции из спиртового раствора. Дополнительно в состав полученного композита МОК/SSZ в разных концентрациях и с применением различных методов была введена этилцеллюлоза (EtCell). Полученные образцы МОК/SSZ и МОК/SSZ/EtCell были охарактеризованы методами рентгенофазового анализа, электронной микроскопии, ДСК, ИК-спектроскопии. Процессы растворения SSZ, МОК/SSZ и МОК/SSZ/EtCell были исследованы в фосфатном буферном растворе (рН 6.8), имитирующем среду кишечника. Полученные результаты обсуждены с точки зрения влияния МОК, а также концентрации и способа введения EtCell в фармацевтическую композицию на скорость растворения SSZ.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №18-29-04023).