Кинетика сорбции ионов меди из растворов высшими грибами и активированным углем

А. В. Жукова1, C. Г. Скугорева1, 2,

Студент, 4 курс бакалавриата

1Вятский государственный университет,

Институт химии и экологии, Киров, Россия

2Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН,

Сыктывкар, Россия

е-mail: azhukova98@gmail.com

Тяжелые металлы оказывают токсическое действие на биоту, легко аккумулируются и трудно выводятся из организма. Особое положение среди них занимает медь и ее соединения. В небольших концентрациях медь является микроэлементом, в высоких дозах ‒ она токсична. В связи с этим актуальной проблемой является поиск эффективных сорбентов, способных снизить содержание меди в компонентах природной среды.

Целью данной работы было оценить сорбционные способности активированного угля (АУ), высших грибов шампиньона двуспорового Agaricus bisporus и сыроежки волнистой Russula atropurpurea по отношению к ионам меди.

Плодовые тела грибов высушивали до постоянной массы, измельчали. Измерение содержания ионов меди в растворе проводили потенциометрическим методом на иономере «Эксперт-001» с ионоселективным электродом. В стакан наливали 50 мл раствора нитрата меди с концентрациями 0,6;0,8; 1 и 10 • 10-4 моль/л (М), погружали в раствор магнит, ионоселективный электрод, двухключевой электрод сравнения, включали мешалку. Пробы сухих сорбентов взвешивали, вносили в стакан с раствором. Кинетику сорбции описывали моделями псевдо-первого,и -второго порядков, модифицированного второго порядка и моделью Еловича. Значения параметров кинетических моделейбыли найдены методом наименьших квадратов при помощи надстройки «Поиск решения» программного пакета Excel. По значениям коэффициента детерминации r2 подбирали математическую модель, оптимально описывающую кинетику сорбции.

Установлено, что наибольшие значения r2 (0,9709–0,9955) характерны для модели модифицированного второго порядка. В таблице приведены параметры данной модели: равновесная удельная масса сорбата, которая характеризует ёмкость сорбента;кинетический коэффициент, показывающий скорость сорбции.

Таблица

Параметры модели модифицированного второго порядка для различных сорбентов

| Концентрация Cu2+, • 10-4М | Кинетический коэффициент, c-1 |  |  | Равновесная масса сорбата, мг Cu2+/г сорбента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. bisporus | R. atropurpurea | АУ | A. bisporus | R. atropurpurea | АУ |
| 0,6 | 0,8201 | 0,8779 | 0,0077 | 6,5258 | 6,7134 | 6,6731 |
| 0,8 | 0,5099 | 0,2732 | 0,0059 | 8,9687 | 8,5749 | 8,0988 |
| 1 | 0,3388 | 0,2818 | 0,0062 | 10,9473 | 10,2918 | 10,0536 |
| 10 | 0,0351 | 0,0829 | 0,0035 | 68,9225 | 56,6685 | 12,6973 |

Значения кинетического коэффициента при сорбции из растворов ионов меди были сходны для R. atropurpurea и A. bisporus. Скорость сорбции для них была в 95,7–114,0 раза выше по сравнению с АУ.При этом сувеличением начальной концентрации Cu2+ в растворе скорость сорбции снижалась (r = –0,5966–0,9035).

По равновесной удельной массе сорбента исследуемые виды различались незначительно (3–18%), что свидетельствует о близких значениях сорбционной ёмкости. С увеличением начальной концентрации ионов меди в растворе ёмкость сорбентов возрастала (r = 0,9997). При концентрации ионов меди в растворе 10-3 М ёмкость сорбции грибов была в 4,5–5,4 раза выше, чем АУ.

Таким образом, плодовые высших грибов являются лучшими сорбентами меди, чем традиционно используемый для очистки АУ.