Термодинамическое исследование сорбции иттербия на анионите

Машукова Ю.А., Черемисина О.В., Пономарева М.А., Ситко А.В.

Студент, 3 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский Горный Университет,

Факультет переработки минерального сырья, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: mya55@mail.ru

Редкоземельные металлы нашли широкое применение в различных отраслях промышленности. Однако их извлечение и разделение представляет собой сложную задачу вследствие схожести химических свойств РЗЭ. Наиболее распространёнными способами, применяемыми для её решения, являются экстракционные, осадительные и сорбционные процессы [1,2]. Данные методы позволяют не только проводить селективное извлечение из раствора целевого металла, но и достаточно эффективно разделять несколько редкоземельных металлов, близких по химическим свойствам.

В работе исследован процесс сорбции ЭДТАиттербиат-ионов [3] на слабоосновном анионите D-403 при постоянной силе 1 моль/кг и рН=3. Эксперимент проводился в статических и в динамических условиях для определения полной обменной и полной динамической обменной ёмкости. Сорбция в статических условиях была изучена с применением метода переменных концентраций при температурах 298 и 343 К при термостатическом перемешивании в течение 5-6 часов для достижения равновесия.

Для обработки экспериментальных данных применялась линеаризованная форма закона действующих масс, с помощью которой были получены значения констант ионнообменного процесса, энергии Гиббса, полной ёмкости анионита D-403 и предельной сорбции комплексного иона. При этом с увеличением температуры с 298 до 343 К наблюдалось понижение энергии Гиббса (при температуре 298 К и  при температуре 343 К) и повышение значения полной ёмкости сорбента ( при температуре 298 К и при температуре 343 К). По полученным термодинамическим данным проведён расчёт энтальпии и энтропии для изученного температурного интервала, значение энтальпии составило , энтропий для 298 и 343 К соответственно , . Также по линейным формам изотерм сорбции были рассчитаны значения динамической обменной ёмкости (ДОЕ)  и полной динамической обменной ёмкости (ПДОЕ):  и  моль/кг соответственно.

Работа выполнена в рамках проекта №19-19-00377 «Технологические основы извлечения и селекции стратегически значимых редкоземельных элементов из продуктов апатитового производства» от 22.04.2019.

Литература

1. A facile process for enhanced rare earth elements separation from dilute solutions using N, N-di(2-ethylhexyl)-diglycolamide grafted polymer resin / H.Cui, X.Feng, J.Sh, W.Liu, N.Yan, G.Rao, W.Wang // Separation and Purification Technology. 2020. Vol. 234. 116096.

2. Swain N. Hydrometallurgical route for recovery and separation of samarium (III) and cobalt (II) from simulated waste solution using tri-n-octyl phosphine oxide – A novel pathway for synthesis of samarium and cobalt oxides nanoparticles / N.Swain, S.Mishra, M.R.Acharya // Journal of Alloys and Compounds. 2020. Vol. 815. 152423.

3. Cheremisina O.V. Thermodynamic Characteristics of Sorption Extraction and Chromatographic Separation of Anionic Complexes of Erbium and Cerium with Trilon B on Weakly Basic Anionite / O.V.Cheremisina, M.A.Ponomareva, V.N.Sagdiev // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2016. Vol. 90 (3). P. 664-670.