Влияние условий синтеза на электрохимические характеристики Co3O4 в качестве анодного материала для литий-ионных аккумуляторов

Выприцкая А.И.

Студентка, 3 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Институт Химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lina.vypr@gmail.com

Оксиды переходных металлов рассматриваются как альтернативные анодные материалы для литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) благодаря высокой теоретической ёмкости, которая может превышать ёмкость графита (372 мАч/г) в 1,6-2,4 раза [1]. Среди таких оксидов выделяется смешанный оксид кобальта Co3O4, чья теоретическая ёмкость составляет 890 мАч/г. Кроме того, Co3O4 рассматривают как перспективный материал для натрий-ионных аккумуляторов. Тем не менее, практическое использование анодов на основе Co3O4 затруднено в связи с существенным падением ёмкости при длительном циклировании электродов и низкой производительностью на высоких токах. На сегодняшний день синтезируют Co3O4 с различной морфологией (нанотрубки, наносферы, нанопроволоки и т.д.) [2] и различные композиты на основе Co3O4 с целью повысить электрохимические характеристики электродного материала [3]. Однако, большинство предлагаемых способов синтеза довольно трудоёмки и энергозатратны.

Целью данной работы являлось изучение влияния условий синтеза и структурно-морфологических параметров на функциональные свойства электродов на основе смешанного оксида кобальта. В работе было синтезировано несколько образцов различными методами (спекание, гидротермальный синтез и т.д.). Электродные материалы следующего состава: Co3O4 – 70 масс. %, сажа – 20 масс. %, связующее – 10 масс. % были изготовлены и нанесены на медную фольгу (толщина при нанесении составляла 150 мкм, а масса Co3O4 – 2,8 г·см-2). Была исследована морфология полученных материалов методами SEM и XRD. Электрохимические исследования проводили в дисковых ячейках 2032 против металлического лития в диапазоне потенциалов 0,01 – 3 В. Была исследована стабильность электродов на основе Со3О4 в ходе длительного циклирования методом гальваностатического заряд/разряда. Также были проведены исследования методами циклической вольтамперометрии и спектроскопии импеданса.

Работа выполнена при финансовой поддержке СПбГУ, грант № 26455158. Исследования методом рентгеновской дифракции и сканирующей электронной микроскопии были проведены с использованием оборудования РЦ Научного парка СПБГУ «Рентгеновские методы исследования», «Нанотехнологии» и «Физические методы исследования поверхности».

Литература

1.	Palanisamy K. et al. Self-assembled porous MoO2/graphene microspheres towards high performance anodes for lithium ion batteries // J. Power Sources. Elsevier B.V, 2015. Vol. 275. P. 351–361.

2.	Wang Z. et al. Synthesis of Co3O4 nanocubes/CNTs composite with enhanced sodium storage performance // Solid State Ionics. Elsevier, 2017. Vol. 312, № September. P. 32–37.

3.	Shi Y. et al. Co3O4 and its composites for high-performance Li-ion batteries // Chem. Eng. J. Elsevier, 2018. Vol. 343, № March. P. 427–446.