Исследование продуктов разряда в магний-кислородных ячейках с апротонным электролитом

Назаров М.А., 1 Иноземцева А.И. 1
Студент, 2 курс бакалавриата 
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах, Москва, Россия
E-mail: MikhailNazaroff@icloud.com

На данный момент активно ведутся разработки металл-воздушных химических источников тока (ХИТ) на основе Li, Zn, Mg и Al, которые способны обеспечить плотность энергии, в несколько раз превышающую таковую для наиболее энергоемких сейчас литий-ионных аккумуляторов. Это может оказаться востребованным, например, для увеличения длины пробега электромобилей без подзаряда. Среди металл-воздушных аккумуляторов именно магний-воздушный ХИТ является одним из наиболее привлекательных благодаря высокому значению теоретического напряжения и емкостным характеристикам, а также использованию безопасных и недорогих компонентов.

В перезаряжаемой Mg-O2 ячейке с апротонным электролитом в процессе разряда происходит растворение Mg анода, а на катоде протекает восстановление молекулярного кислорода с образованием нерастворимых соединений магния, среди которых, согласно литературным данным, могут присутствовать Mg(OH)2, MgO, MgO2 или Mg(O2)2. Осаждение этих продуктов на электроде блокирует дальнейшее протекание электрохимических процессов в ячейке, а также существенно затрудняет процесс заряда. Для решения этой проблемы было предложено вводить в состав электролита йодный медиатор, который, согласно работе [1], способен растворять продукт разряда (предположительно MgO), однако этот эффект малоизучен и требует дополнительных исследований, включающих в себя установление химического состава продуктов и природу элементарных стадий разряда, в том числе в присутствии йодного медиатора.

Таким образом, целью работы являлось установление химического состава продуктов разряда Mg-O2 ячейки с электролитом на основе ДМСО, а также исследование влияния на продукты разряда йодного медиатора. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в отсутствии йодного медиатора продуктом разряда Mg-O2 ячейки является MgO2, при этом среди продуктов отсутствуют MgO и Mg(OH)2. Кроме того, методы РФЭС и ЦВА указывают на возможное присутствие Mg(O2)2 среди продуктов разряда.

По результатам циклической вольтамперометрии предложены элементарные стадии восстановления О2 в электролите 0.1 М Mg(ClO4)2 в ДМСО: образование Mg(O2)2 с дальнейшим восстановлением до MgO2. В присутствии I2 дополнительно наблюдается процесс обратимого восстановления йода до I-, через промежуточную стадию образования I3-, что не оказывает существенного влияния на кислородные процессы.

Для исследования растворимости MgO2 в йодных растворах в ДМСО, на основании сравнения различных найденных в литературе способов, была предложена оптимальная методика синтеза с использованием MgSO4 и H2O2 как ключевых реагентов. Состав продукта подтверждён методом РФА в соответствии с расчётной дифрактограммой. Методом спектрофотометрии и РФА установлен факт растворения предполагаемых продуктов разряда (MgO, MgO2) в растворах I2 в ДМСО при комнатной температуре. А также по обеим реакциям со сходимостью 96% к оксиду и 97% к пероксиду был установлен первый порядок. Также для них были рассчитаны константы скорости реакций.

Литература

1. T. Shiga, Y. Hase, Y. Kato, M. Inoue and K. Takechi. A rechargeable non- aqueous Mg–O2 battery // Chem. Commun. 2013, 49, p. 9152.