Парамагнитные комплексы 9,10-антрахинона на поверхности диоксида циркония

Фионов Ю.А.1, Фионов А.В.2, Пылинина А.И.1, Харланов А.Н.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1 РУДН, ФМиЕН, 117198, ул. Миклухо-Маклая, д.6, Москва, Россия

2 Химфак МГУ имени М.В.Ломоносова, 119991, Ленинские горы, д.1, стр.3, Москва, Россия

E-mail: fionovyurii@icloud.com

9,10-Антрахинон способен образовывать парамагнитные комплексы с координационно-ненасыщенными катионами алюминия либо галлия на дегидроксилированной поверхности оксидных катализаторов [1], при этом в спектре ЭПР проявляется соответствующая сверхтонкая структура (СТС) от одного или двух ядер металла, входящего в состав комплекса. На поверхности диоксида циркония антрахинон также образует парамагнитные комплексы, однако интерпретация спектров ЭПР затруднена из-за небольшого (11.23%) содержания магнитного изотопа 91Zr в природной смеси [2]. В настоящей работе наряду с обычным диоксидом циркония изучен ZrO2, обогащенный изотопом 91Zr (с содержанием 91.1±0.5 %) (из Государственного фонда стабильных изотопов ИАЭ им. М.В.Курчатова). В настоящей работе детально изучены спектры ЭПР парамагнитных комплексов, образующихся при взаимодействии 9,10-антрахинона и октадейтеро-9,10-антрахинона с дегидроксилированной поверхностью обычного ZrO2 и изотопно-обогащенного ZrO2 (рис. 1). С помощью программы EasySpin [4] проведено моделирование спектров. Показано, что наряду с одиночной линией методом ЭПР наблюдается спектр с СТС от одиночных катионов циркония, содержащих 6 компонент СТС и имеющих анизотропную константу СТВ и анизотропный g-фактор. Относительный вклад 6-компонентного спектра пропорционален содержанию изотопа 91Zr, что согласуется с предположением об образовании парамагнитного комплекса именно с катионами циркония. Спектра комплекса, содержащего два катиона циркония, не обнаружено. Замещение протонов молекулы-зонда на дейтерий приводит к уменьшению ширины линии, что говорит о наличии в обоих спектрах ЭПР скрытой СТС от протонов 9,10-антрахинона.

Данные ЭПР сопоставлены с данными ИК-спектроскопии адсорбированного оксида углерода (II). С помощью ИК-спектроскопии показано, что на поверхности обоих образцов диоксида циркония наблюдаются полосы поглощения в диапазоне 2186-2192 см-1, соответствующие комплексам оксида углерода (II) с льюисовскими кислотными центрами поверхности. Значения частот колебаний соответствуют литературным данным для диоксида циркония [3]. Этот результат согласуется с выводом о наличии координационно-ненасыщенных катионов циркония в парамагнитных комплексах адсорбированного антрахинона.

Исследования проведены с использованием экспериментальной базы ЦКП «Нанохимия и наноматериалы» МГУ в рамках Программы развития МГУ имени М.В.Ломоносова.

Литература

1.	Фионов А.В., Изв. АН. Сер. хим. 2009, № 3, 526.

2.	Справочник химика, под ред. Б.П. Никольского, Т.1, М.-Л., Химия, 1966.

3.	Morterra C., Aschieri R., Volante M., Mater. Chem. and Phys., 1988, 20, 539.

4.	Stoll S., Schweiger A., J. Magn. Reson., 2006, 178, 42.