Влияние подготовки поверхности титановой подложки на свойства электродного материала на основе диоксида свинца для гибридного суперконденсатора

Гриценко С.Д.,1 Григорьева В.А.1

Аспирант, 1 курс

1Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского,

Институт химии, Саратов, Россия

E–mail: stas-gricenko@mail.ru

В настоящее время наблюдается бурное развитие новых электронных и оптоэлектронных устройств, требующих более надежных источников питания, которые должны сочетать в себе более высокую плотность энергии и долговечность. Суперконденсаторы стали одной из самых перспективных систем накопления энергии, поскольку они характеризуются высокой плотностью мощности, быстрым зарядом-разрядом, длительной циклической стабильностью. Устройства на основе водных электролитов обладают рядом преимуществ по сравнению с суперконденсаторами с органическими электролитами, однако ограничены рабочим напряжением 1.2 В. Это привело к появлению ряда устройств с отрицательным углеродным ёмкостным электродом и положительным электродом фарадеевского типа, таким как PbO2 [1,2].

Качество электродного материала зависит от многих факторов, таких как: состав электролита, плотность тока, время осаждения, а также способ подготовки поверхности подложки. Исходя из этого, целью настоящей работы явилось исследование влияния обработки поверхности титановой подложки на свойства осаждаемого диоксида свинца для гибридного суперконденсатора.

В качестве объектов исследования были взяты титановые пластины различной толщины (20, 110 и 1090 мкм) из которых вырезались электроды площадью 2 см2. Обработка проводилась путем механического шлифования, а затем – химической обработкой в растворах различного состава, представленных в таблице 1.

Таблица 1 – способы обработки поверхности титановых пластин.

| № | Тип обработки | Время выдержки и составы растворов |
| --- | --- | --- |
| I | Обезжиривание | 10 мин в растворе Na3PO4 (40 г/л) : Na2CO3 (40 г/л) + промывка в горячей воде + промывка в дистиллированной воде |
| II | Обезжиривание + травление | I + 2 мин в растворе HCl (25 г/л) : HF (15 г/л) + промывка в дистиллированной воде |
| III | Обезжиривание + травление + осветление | II + 30 с в растворе HNO3 (770 г/л), затем 10 с в растворе HCl (370 г/л) + промывка в дистиллированной воде |
| IV | Обезжиривание + травление + гидрирование | II + 30 мин в растворе H2SO4 (1830 г/л) + промывка в дистиллированной воде |
| V | Обезжиривание + травление + гидрирование + активирование | IV + 1 с в растворе NiCl2 (200 г/л) : HCl (140 г/л) : NH4F•HF (20 г/л) + промывка в дистиллированной воде |

Непосредственно после обработки на титановые электроды осаждался диоксид свинца относительно гладкого свинцового противоэлектрода гальваностатическим способом: электролит Pb(NO3)2 – 130 г/л (защитный слой), 60 0С, 6 мин, 50 мА/см2; электролит Pb(NO3)2 – 150 г/л; СН3СООН – 60 г/л; HNO3 – 30 г/л (активный слой), 20 0С, 30 мин, 25 мА/см2.

Наилучшей адгезией и выходом по току обладали покрытия PbO2, осажденные на титановые пластины толщиной 1090 мккм, обработанные растворами V и VI.

Литература

1. Kopczyński K., Kolanowski Ł., Baraniak M., Lota K., Sierczyńska A., Lota G. Highly amorphous PbO2 as an electrode in hybrid electrochemical capacitors // Current Applied Physics. 2017. Vol. 17, iss. 1. P. 66–71.