Химическое взаимодействие электролита и материала положительного электрода литий-ионного аккумулятора (ЛИА), приводящее к невозвратным потерям катионов лития из матрицы катодного материала, сокращает срок эксплуатации и ускоряет падение емкости ЛИА. В случае использования в качестве катодного материала LiCoO2, одним из вариантов решения этой проблемы может являться нанесение модифицирующего покрытия из бората лития на частицы LiCoO2, защищающего их от воздействия кислых фторсодержащих составляющих электролита.

Нанопорошок LiCoO2 был получен методом “solution combustion synthesis” (SCS) с использованием бинарного органического топлива, глицина и лимонной кислоты. Образцы были покрыты Li3BO3. Содержание Li3BO3 в образцах составляло 5 и 7 масс. %.

На основе полученных образцов были собраны двухэлектродные электрохимические ячейки. В качестве противоэлектрода использовался металлический литий, накатанный на медную подложку. Электролит – 1М LiPF6 в смеси EC/EMC (1:1) (Aldrich). Электрохимические свойства ячеек были исследованы методом гальваностатического циклирования на многоканальном потенциостате P-20X80 (Элинс, Россия) в интервале потенциалов 2750-4300 мВ. Количество циклов заряда-разряда составило 40, каждые 10 циклов менялась скорость разряда: 0.1С, 0.2С, 0.5С, 0.1С соответственно.

Наилучшие характеристики показал электрод с защитным покрытием 5 масс. % Li3BO3 - емкость на 40 цикле составила 148 мАч/г и упала лишь на 4.65% по сравнению с 1 циклом, тогда как ёмкость образца без защитного покрытия на 40 цикле составила 138 мАч/г.

Работа выполнена в Центре компетенции НТИ при ИПФХ РАН.