Влияние различных параметров на электролитно-плазменную полировку стали-45 в сульфатном электролите

Алтухова О.Л.

Студент, 3 курс бакалавриата

Костромской государственный университет, Кострома, Россия

E-mail: aol99@list.ru

Цель работы: выбор параметров электролитно-плазменной полировки, обеспечивающих минимальную шероховатость поверхности  за минимальное время обработки.

Проблема: потребность изучения возможностей электролитно-плазменной полировки среднеуглеродистой стали возникла как часть технологического процесса электролитно-плазменного насыщения этой стали легкими элементами, после чего поверхность имеет высокую шероховатость и оксидный слой.

Гипотеза: удаление оксидного слоя и снижение шероховатости таких покрытий увеличивает их функциональные свойства, износостойкость и коррозионную стойкость.

Описание метода: на образец-анод, погруженный в электролит, подаётся электрический ток. При напряжении более 200 Вольт у его поверхности образуется устойчивая парогазовая оболочка, характеризующаяся малыми колебаниями тока при U=const. В этой области напряжений (200-350 В) происходит процесс электролитно-плазменной обработки. По всей обрабатываемой поверхности происходят импульсные электрические разряды, что приводит к возникновению эффекта полирования и очистки поверхности изделий. Эффективность полировки рассчитывалась как процент изменения шероховатости при полировке относительно начальной на каждый миллиграмм убыли массы при обработке.

Научная статья: Одним из процессов электролитно-плазменной обработки, применяемых в настоящее время в промышленности, является полирование в водных электролитах. Его достоинствами являются высокая скорость обработки, хорошее качество полировки, отсутствие опасных реагентов, низкая стоимость обработки [1]. В настоящее время разработаны режимы обработки и составы электролитов для электролитно-плазменного полирования (ЭПП) различных металлов и сплавов, а также выяснены некоторые физико-химические особенности технологии как на постоянном токе[2] так и на импульсном [3]. Общеизвестным и наиболее часто применяемым материалом для полировки является нержавеющая сталь, реже титановые сплавы. Низколегированные стали для  полировки обычно не используются, так как легко полируются традиционными методами и редко нуждаются в качественной полировке.

Выводы:

-Определены режимы полирования, обеспечивающие снижение исходной шероховатости стали-45 по параметру Ra от 1,0 мкм до 0,3 мкм за 5 мин.

-Наименьшая шероховатость за 5 минут полировки получена в 3%-ном растворе сульфата аммония при напряжении 300 В и температуре электролита 80С.

-Добавка 1масс% глицерина в электролит увеличивает эффективность его полировки.

Список литературы:

1. Мирзоев Р.А., Давыдов А.Д. Анодные процессы электрохимической и химической обработки металлов. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 382 с.

2. Парфенов Е.В., Невьянцева Р.Р., Горбатков С.А., Ерохин А.Л.. Электролитно-плазменная обработка: моделирование, диагностика, управление: монография. М.: Машиностроение, 2014. 380 с.

3. Синькевич Ю.В., Концептуальная модель коммутационного механизма электрической проводимости парогазовой оболочки в режиме электроимпульсного полирования, Наука и техника, 2016, 15(5) 404–414.