Композиты на основе полипиррола и сульфокислот антрахинона в качестве эффективных анодных материалов однокамерных микробных топливных элементов

Елхимов Михаил Алексеевич1, Маркелов Ипполит Вениаминович2, Петров Михаил Михайлович1,3

1 Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Лаборатория  ЭМХИТ, Москва, Россия

2 Университет ИТМО, Институт международного развития и партнерства, Санкт-Петербург, Россия.

3 Институт проблем химической физики РАН, Центр компетенций НТИ, Черноголовка, Россия

Микробные топливные элементы (МТЭ) – это перспективные химические источники тока, способные использовать в качестве топлива органические отходы разных типов, которые окисляются с выделением электронов во внешнюю цепь [1]. В простейшей их версии – однокамерных МТЭ – на аноде создают анаэробные условия, в которых на аноде селятся экзоэлектрогенные бактерии, окисляющие органику, а на катоде, протекает балансирующая полуреакция восстановления молекулярного кислорода O2. воздуха

Один из ключевых факторов, определяющих характеристики МТЭ – это материал анода. Он должен быть биологически инертен, обладать высокой электропроводностью, большой удельной поверхностью и быть дешевым в изготовлении. Особенно перспективными представляются углеродные материалы, допированные электропроводящими полимерами, увеличивающими площадь активной поверхности, и сульфокислотами антрахинона, играющими роль эффективных редокс-шаттлов [2].

В работе изучается возможность использования таких материалов – анодов на основе углеродного войлока, допированного полипироллом PPy и антрахинон дисульфокислотой AQDS – на примере однокамерных микробных топливных элементов, камера которых заполнена илистыми осадками со дна естественного водоема. Они служат и источником бактерий, культивирующих анод, и питательным субстратом и одновременно функциональным аналогом полупроницаемой мембраны необходимой в конструкции МТЭ – толща осадков пропускает протоны необходимы для балансирования полуреакций и  не пропускает к аноду атомы кислорода.

Композиты получались темплатной полимеризацией PPy на поверхности войлока в присутствии AQDS. В экспериментах варьировались условия проведения синтеза (концентрации реагентов, время электрополимеризации) и изучались ключевые характеристики МТЭ. В результате, было показано, что использование углеродного войлока, допированного комплексами PPy/AQDS повышает разрядную мощность однокамерных МТЭ на порядок по сравнению с аналогами, использующими чистый войлок. Кроме того, была показана возможность использовать в качестве источника редокс-медиаторов смесь продуктов, полученную после сульфирования антрахинона олеумом при повышенной темпераутре.

Литература

[1] Slate, A. J., Whitehead, K. A., Brownson, D. A. C., & Banks, C. E. (2019). Microbial fuel cells : An overview of current technology. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 101 (November 2018), 60–81.

[2] Martinez, C. M., Zhu, X., & Logan, B. E. (2017). Bioelectrochemistry AQDS immobilized solid-phase redox mediators and their role during bioelectricity generation and RR2 decolorization in air-cathode single-chamber microbial fuel cells. Bioelectrochemistry, 118, 123–130.