Исследование сегрегации примесей на межзеренных границах металлических литиевых анодов

Гужеченко А. Т., Кондратьева Е.О.  Рулев А.А.

Студент, 2 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: artemguzh@gmail.com

Высокая удельная ёмкость и низкий электродный потенциал металлического лития делает его привлекательным для использования в химических источниках тока, например, в литий-кислородных аккумуляторах. Ключевой проблемой металлического литиевого анода является склонность лития к неоднородному осаждению в процессе заряда: на поверхности электрода формируются металлические игольчатые структуры – вискеры. Их возникновение ведет за собой значительную потерю ёмкости аккумулятора после нескольких зарядно-разрядных циклов, а также создаёт риск возникновения короткого замыкания [1]. Данные проблемы приводят к невозможности коммерциализации перезаряжаемых аккумуляторов с литиевым металлическим анодом.

Считается, что одним из ключевых факторов, влияющих на морфологию лития при электроосаждении, является механическое напряжение, которое образуется за счёт осаждения лития под пассивирующий слой (SEI) на поверхность электрода [2]. Возникающее механическое напряжение приводит к диффузии атомов лития к основаниям некоторых зерен, из которых и формируются вискеры.

Для подавления роста игольчатых структур нами было предложено заблокировать диффузию по границам зерен и по поверхности электрода посредством добавления натрия, то есть примеси, которая должна сегрегироваться на границах зерен и поверхности металла.

Методом сплавления были получены литий-натриевые смеси с различным содержанием натрия. Методом растровой электронной микроскопии нами было исследовано распределение натрия в смесях, содержащих различное количества натрия, а также изучено влияние данной примеси на морфологию электроосажденного лития. Было отмечено, что при гальваностатическом осаждении лития на чистый литий на кривой напряжения возникает минимум в момент начала зародышеобразования вискеров, тогда как в период времени до минимума наблюдается эффект выпирания зерен, связанный с диффузией атомов лития к основанию зерен на поверхности металла. Нами было обнаружено, что при повышении концентрации натрия в смеси наблюдается сокращение времени до начала зародышеобразования при электроосаждении, что может свидетельствовать о блокировке зеренно-граничной диффузии.

Литература

1. Liu H. et al. Recent advances in understanding dendrite growth on alkali metal anodes //EnergyChem. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 100003.

2. He Y. et al. Origin of lithium whisker formation and growth under stress // Nat. Nanotechnol. 2019. Vol. 14, № 11. P. 1042–1047.