Материалы для положительного электрода Li-O2 аккумулятора с апротонным электролитом

Панченко Н.В.1, 2

Аспирант, 2 год обучения

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, факультет ТНВ и ВМ, Москва, Россия.

2Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина, Российской академии наук, Моcква. Россия.

e-mail: nadv.09@yandex.ru.

Материал положительного электрода Li-O2 аккумулятора (ЛКА) должен иметь такие свойства: высокоразвитую поверхность, образованную преимущественно микро- и мезопорами, электропроводность, активность в реакции восстановления кислорода (РВК) и стабильность. Свойства углеродных нанотрубок (УНТ) в большой степени отвечают этим требованиям.  Для повышения стабильности и активности УНТ проводят их обработку, способствующую формированию на поверхности кислород (O)- и азотсодержащих (N) групп, а также модифицирование Pt или ее сплавом PtCo.

| УНТ подвергали обработке и изучали методом циклической вольтамперометрии: УНТO→Pt/УНТO→PtCo/УНТO (ряд I) и УНТO+N→Pt/УНТO+N→PtCo/УНТO+N (ряд II). Измерения проводили при скорости изменения потенциала 100 (атм. Ar) и 5мВ/с (атм. О2) в 0.25 М LiClO4/ДМСО, при содержании воды в электролите <100 ppm. Таблица. Результаты измерений. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материл | Ряд | Номер цикла |  | E1/2, В(O2) |
|  |  | 1 | 500 |  |
|  |  | Q, мКл/см2, Ar |  |  |
| УНТO | I | 7.5 | 7.3 | 2.74 |
| Pt/УНТO |  | 17.4 | 14.5 | 2.76 |
| PtCo/УНТO |  | 11.6 | 11.0 | 2.76 |
| УНТO+N | II | 17.0 | 17.0 | 2.87 |
| Pt/УНТO+N |  | 21.7 | 19.5 | 2.83 |
| PtCo/УНТO+N |  | 17.6 | 17.6 | 2.87 |

Установлено, что материалы ряда II отличаются высокой каталитической активностью в РВК, а также стабильностью по сравнению с рядом I, на что указывает смещение потенциала полуволны E1/2 в положительную сторону и увеличение электрохимически активной поверхности (Q) (табл.). Деградация Pt/УНТO+N снижается практически в два раза по сравнению с Pt/УНТO, благодаря повышению устойчивости носителя. Стабильность УНТ, модифицированных PtCo, объясняется влиянием азота, образующегося не только при допировании, но и в процессе высокотемпературного синтеза с использованием N4-комплекса Co. Допирование азотом повышает термостабильность УНТ, что позволяет сохранить их структуру в процессе термохимического синтеза. При этом менее возможны побочные процессы в присутствие кислорода и ионов Li+. Материалы ряда II имеют более высокое Q, что повышает вероятность накопления большего количества продукта РВК – Li2O2.  Высокая активность PtCo/УНТO+N в РВК обусловлена усиленной активностью Pt за счет образования связи Co-N [1].

Совокупность полученных результатов позволяет рекомендовать PtCo/УНТO+N в качестве перспективного материала для положительного электрода ЛКА.

Литература

1. Namgee Jung, Satadeep Bhattacharjee, Sanjeev Gautam, Hee-Young Park, Jae yune Ryu, Young-Hoon Chung, Sang-Young Lee, Injoon Jang, Jong Hyun Jang, Sae Hum Park, Dong Young Chung, Yung-Eun Sung, Keun-Hwa Chae, Umesh V Waghmare, Seung-Cheol Lee and Sung Jong Yoo. Organic-inorganic hybrid PtCo nanoparticle with high electrocatalytic activity and durability for oxygen reduction. NPG Asia Materials, (2016), 8, 237.