Гибридная проточная водородно-хлоратная редокс-батарея

Чуканов П.А1, Карташова Н.В2,3

Студент, 6 курс магистратуры

1 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E–mail: Chukanov.pasha@yandex.ru

Перспективным направлением современной электрохимической энергетики являются проточные редокс-батареи (ПРБ), позволяющие генерировать и запасать электроэнергию в результате протекания электрохимических реакций энергоемких жидких реагентов – окислителя и восстановителя. В работе [1] была показана принципиальная возможность осуществления процесса электровосстановления бромат-анионов в кислых средах на каталитически слабоактивных электродах (например, углеродном), по редокс-медиаторному механизму, обеспечиваемому редокс-парой Br2/Br-, а также продемонстрирована водородно-броматная проточная батарея. Для расширения круга потенциально применимых в химических источниках тока окислителей в настоящей работе изучена возможность использования хлоратов и бромат-хлоратных смесей в качестве окислителя.

Исследования проводились на проточной ячейке. На стороне положительного электрода применяли газодиффузионный слой Toray EC-TP1-120. В качестве отрицательного электрода использовался газодиффузионный слой с напыленной суспензией Pt/C каталитических чернил с загрузкой по платине 1,175 г Pt/см2. На положительный электрод подавали газообразный водород, а через отрицательный в циклическом режиме прокачивали ХХ мл подкисленного раствора галогенатов натрия различного состава. Измерение генерируемого ячейкой тока проводили при постоянном напряжении 0.5 В вплоть до полного исчерпания окислителя, момент наступления которого определяли по снижению тока до нуля. Установлено, что при концентрации серной кислоты в бромат-хлоратной смеси ниже 1 М весь генерируемый ячейкой ток обеспечивается процессом окисления водорода броматом, а хлорат является индифферентной добавкой. С увеличением концентрации кислоты более 3 М доля хлорат-ионов, вовлеченных в окислительно-восстановительное превращение, увеличивается, и достигает единицы при 6 М H2SO4. Кроме того, в растворе кислоты такой концентрации даже без добавления бромата удается зарегистрировать электрический ток, протекающий спустя определенный индукционный период и прекращающийся после протекания заряда, равного 4342,5 Кл эквивалентам исходного содержания хлората. Для изучения процессов, происходящих на катоде, использовали метод синхронного спектрофотометрического анализа, позволивший определить природу редокс-медиаторной пары при восстановлении хлорат-аниона.

Литература

1.	Modestov A.D. Konev D.V., Tripachev O.V, Antipov A.E., Tolmachev Y.V., Vorotyntsev M.A. A hydrogen-bromate flow battery for air-deficient enviroments.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-03-00574.