РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНОГО МЕТОДА ПОИСКА СТАБИЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ С ОСНОВАНИЯМИ ШИФФА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ ЭНЕРГОЗАПАСАЮЩИХ УСТРОЙСТВ В ПРИСУТСВИИ РАЗЛИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ЛЬЮИСА

Ершов В.А., Левин О.В., Алексеева Е.В.

Лаборант-исследователь

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: valentin.ershov2015@yandex.ru

Интерес к полимерным металлокомплекам с лигандами саленового типа (сален = N, N'-этилен-бис(салицилиденимин)) вызван их высокой ёмкостью и скоростью заряда-разряда, что позволяет использовать их в источниках питания с высокой мощностью за счёт органических электролитов, однако наличие даже следовых количеств воды приводит к постепенной деградации материала электрода. Таким образом, целью данной работы является понимание детального механизма деградации данных комплексов для рационального поиска новых материалов на их основе.

Параметром, использовавшимся для оценки стабильности, был заряд восстановления. Выяснилось, что при разных значениях анонодного предела скорость деградации метоксилированных и неметоксилированных комплексов существенно отличается, что может косвенно свидетельствовать о различных механизмах деградации данных комплексов в присутствии воды. Важно подчеркнуть, что ЦВА дает лишь качественные данные о деградации полимерных пленок никеля с основаниями Шиффа при добавлении воды в фоновый электролит.

Дополнительную информацию о природе такого взаимодействия можно получить при помощи метода кварцевой микрогравиметрии. В случае добавления в раствор фонового электролита 1% воды были зарегистрированы изменения массы полимерных пленок как неметоксилированного комплекса poly[Ni(Salen)], так и метоксилированного комплекса poly[Ni(CH3OSalen)], однако характер этого изменения зависит от структуры комплекса. Было обнаружено, что в обоих случаях от цикла к циклу наблюдается увеличение необратимого анодного заряда, потребляемого системой, соответствующее окислению воды. Вероятно, эти данные свидетельствуют о присоединении продуктов электроокисления воды к полимерной цепочке в случае пленки комплекса poly[Ni(Salen)], при сохранении полимерной цепи, и фрагментации полимерной пленки poly[Ni(CH3OSalen)], индуцированной химическими превращениями, вызываемыми молекулами воды или продуктами ее окисления во втором случае.

Для установления механизма деградации саленовых комплексов необходимо провести исследованиями и с другими основаниями Льюса, чьи продукты окисления проще зафиксировать в составе полимеров и органического фонового электролита, например, хлорид-ионами. Методами ЦВА и ЭКГМ было показано, что при введении в раствор хлорид-ионов электрохимические свойства полимерных комплексов никеля меняются аналогично изменениям, наблюдаемым в присутствии воды

Благодарности

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 20-03-00746 А. Научные исследования проводились в Научном парке Санкт-Петербургского государственного университета: Центр рентгеноструктурных исследований, химический учебный центр.