Влияние активирующей обработки на водородсорбционные и газоразделительные свойства мембран на основе интерметаллических соединений типа LaNi5

Ларионова Полина Алексеевна

Студентка, 5 курс специалитета

Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: larionova_pa@gkl-kemerovo.ru

Гидридообразующие интерметаллические соединения (ИМС) широко используются в никель-металлгидридных аккумуляторах, а также в системах хранения и сорбционной очистки водорода. Недавно появилось исследование [1], предлагающее новый способ применение ИМС в мембранных материалах для извлечения водорода из смеси газов. При этом сами ИМС малопригодны для производства однокомпонентных мембран, так как не обладают достаточной механической прочностью и охрупчиваются при гидрировании. В данном исследовании предлагается создание композиционных мембранных материалов, состоящих из полимерной матрицы и металлогидридного наполнителя, что позволяет объединить положительные качества обоих компонентов в одном материале.

Целью данной работы является получение композиционных мембран на основе гидридообразующих интерметаллических соединений LaNi5, LaNi2,5Co2,4Mn0,1,  LaNi4,8Al0,2 и полимерной матрицы на основе полиэтилена, исследование влияния типа и концентрации интерметаллического соединения и водородной обработки пленки на их сорбционные и газоразделительные свойства.

На первом этапе синтеза проводили предварительную механоактивационную обработку смеси порошков полиэтилена и гидридообразующего ИМС в инертной атмосфере. Для исходных и механоактивированных составов были измерены изотермы сорбции.

Композиционные мембраны были получены методом нагревания активированных порошков между стальными плитами в вакуумном мешке. После получения пленки были подвергнуты дополнительной обработке под давлением водорода. Фазовый состав и морфология мембран были охарактеризованы методами РФА и СЭМ.

Исследование газотранспортных свойств проводили барометрическим методом. Была установлена зависимость проницаемости от концентрации, типа ИМС и условий проведения газоразделения. Показано, что водородная обработка мембран приводит к повышению активности наполнителя и, как следствие, к увеличению селективности.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РНФ № 19-13-00207.

Литература

1. Strugova D. V., Zadorozhnyy M. Y., Berdonosova E. A., Yablokova M. Y., Konik P. A., Zheleznyi M. V., Klyamkin S. N. Novel process for preparation of metal-polymer composite membranes for hydrogen separation // International Journal of Hydrogen Energy. 2018, 43(27) p.12146–12152.