Защитные покрытия для композитов с фталонитрильными матрицами

Лобанова М.С., Булгаков Б.А.

Аспирант 1 года обучения

Московский государственный университет, химический факультет, Москва, Россия

E–mail: lobanovams8@gmail.com

Композиты с фталонитрильной матрицей являются перспективными материалами для применения в конструкциях, эксплуатируемых при высоких температурах. Они способны сохранять свои механические характеристики при 400°С в течение длительного времени в инертной атмосфере. Однако при нахождении на воздухе такие композиты разрушаются под действием термоокисления [1,2].

Данная работа направлена на изучение эффективности применения защитных покрытий в целях снижения влияния термического окисления на композиционные материалы с фталонитрильной матрицей.

Исследуемые образцы композиционного материала изготавливали методом вакуумной инфузии. На поверхность композита наносили защитные покрытия толщиной 10, 50 и 100 мкм, в качестве которых использовали высокотемпературные кремний-органические лаки и эмали с различными наполнителями. Защитные свойства покрытий определяли посредством сравнения показателей массы и прочности при межслоевом сдвиге до и после старения образцов композита при температуре 350°С в течение 100 ч. В рамках работы также было изучено влияние подготовки поверхности (шлифование и обработка плазмой атмосферного и низкого давления) на адгезию покрытия к поверхности композита. Адгезионные свойства определяли методом отрыва по ГОСТ 32299-2013 и визуально с помощью РЭМ.

По результатам проведенного исследования было установлено, что наилучшие результаты среди изучаемых покрытий по показателям изменения массы (Δm=4%) и прочности при межслоевом сдвиге продемонстрировала кремнийорганическая эмаль с оксидом хрома (III): до старения τ13=48,1±5,9 МПа, после старения τ13=23,3±3,0 МПа. Оптимальная толщина защитного покрытия находится в диапазоне 10-50 мкм. При этом обработка поверхности плазмой обеспечивает лучшее сцепление покрытия с поверхностью композита (значения прочности на отрыв на 40-60% выше по сравнению со значениями для необработанной поверхности).

Работа выполнена при поддержке Министерства Науки и высшего образования Российской Федерации. Соглашение № 075-15-2019-258 (RFMEFI60718X0204).

Литература

1. Derradji M., Wang J., Liu W. Phthalonitrile Resins and Composites: Properties and Applications.  Chadds Ford, 2018.

2. Bulgakov B.A., Sulimov A.V., Babkin A.V. et al. Phthalonitrile-carbon fiber composites produced by vacuum infusion process // Journal of Composite Materials. 2017, №51(30). p. 4157–4164.