Влияние способов подготовки гранулята полиамида-6 к переработке на его свойства

Баранников М.В., Голубева М.А.

Инженер

Ивановский государственный химико-технологический университет,

Иваново, Россия

E-mail: newmichael2014@gmail.com

При подготовке гранулята полиамида-6 (ПА-6) к процессам переработки нормируют такие его свойства, как содержание низкомолекулярных соединений (НМС) и относительная вязкость. Существуют 2 альтернативных способа подготовки гранулята к процессам переработки: экстракция НМС и совмещенная сушка-демономеризация.

Нами были исследованы образцы низковязкого и высоковязкого ПА-6 промышленного производства. Изменение его свойств в процессе подготовки к переработке с помощью процессов экстракции и совмещенной сушки-демономеризации представлены таблице 1.

Таблица 1

| Гранулят | [КЛ],% | [НМС],% | [ОЛ],% | ηотн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный образец |  |  |  |
| Низковязкий | 8,44± 0,05 | 11,40± 0,10 | 2,96± 0,10 | 2,31±0,01 |
| Высоковязкий | 8,11± 0,03 | 10,81± 0,10 | 2,70± 0,10 | 2,88±0,01 |
|  | Образец после экстракции |  |  |  |
| Низковязкий | 0,00±0,00 | 0,32±0,10 | 0,32±0,10 | 2,36±0,02 |
| Высоковязкий | 0,00±0,00 | 0,20±0,10 | 0,20±0,10 | 2,93±0,02 |
|  | Образец после совмещенной сушки-демономеризации |  |  |  |
| Низковязкий | 0,48± 0,02 | 1,56± 0,13 | 1,08± 0,13 | 2,57; 2,59 |
| Высоковязкий | 0,45± 0,10 | 1,50± 0,15 | 1,05± 0,15 | 3,17; 3,18 |

Подготовленные образцы подвергли переработке в виде повторного плавления при Т=270°С, τ=15 мин. Свойства образцов гранулята ПА-6 после проведения повторного плавления представлены в табл. 2.

Таблица 2

| Гранулят | [КЛ],% | [НМС],% | [ОЛ],% | ηотн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образец после экстракции и повторного плавления |  |  |  |
| Низковязкий | 1,66±0,14 | 2,53±0,10 | 0,87±0,10 | 2,47±0,01 |
| Высоковязкий | 1,62±0,01 | 2,42±0,03 | 0,80±0,03 | 3,04±0,02 |
|  | Образец после совмещенной сушки-демономеризации и повторного плавления |  |  |  |
| Низковязкий | 1,07±0,06 | 2,54±0,04 | 1,47±0,04 | 2,68±0,01 |
| Высоковязкий | 1,08±0,02 | 2,42±0,03 | 1,34±0,03 | 3,27±0,01 |

Полученные свойства свидетельствуют о том, что совмещенная сушка-демономеризация является оптимальным процессом подготовки гранулята ПА-6 к процессам переработки, т.к. содержание НМС в подготовленном и готовом продукте является практически одинаковым вне зависимости от вида подготовки к переработке, а его относительная вязкость повышается до необходимых значений.