Синтез фотонно-кристаллических гетероструктур со свойствами оптического микрорезонатора и фотонного кристалла на основе анодного оксида алюминия

Капелюшников А.С., Кушнир С.Е., Напольский К.С.

Студент, 1 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: K123a2013@yandex.ru

Анодный оксид алюминия (АОА) – материал в виде плёнки, получающийся при электрохимическом окислении алюминия. В кислых электролитах, частично растворяющих АОА, образуются пористые плёнки. На основе пористых плёнок анодного оксида алюминия получают фотонные кристаллы. Фотонные кристаллы – материалы, структура которых характеризуется периодическим изменением показателя преломления в масштабе, сопоставимом с длиной волны света. Благодаря этому, фотонные кристаллы обладают способностью не пропускать через себя свет определенной длины волны, отражая его. Область длин волн, которые не могут распространятся в фотонном кристалле называется фотонной запрещённой зоной. На основе фотонно-кристаллических материалов создают цветные долговечные покрытия, сенсоры для определения концентрации заданных веществ в жидкости или газе. Чаще такие структуры используют для подавления распространения излучения в некотором диапазоне. Для решения этих задач удобно использовать анодирование, так как этот метод позволяет заранее установить положение фотонной запрещённой зоны [1].

При помощи анодирования можно создавать не только фотонные кристаллы, но и другие фотонно-кристаллические структуры. Например, в фотонном кристалле можно создать дефект, если во время анодирования сдвинуть фазу модуляции напряжения на полпериода. Получаемая таким образом структура имеет область резонансного пропускания и называется оптическим микрорезонатором.

Структуры с несколькими фотонными запрещёнными зонами создавались ранее, но до сих пор в литературе отсутствуют данные о получении фотонно-кристаллической гетероструктуры со свойствами фотонного кристалла и оптического микрорезонатора. Такая структура будет подавлять взаимодействие падающего излучения с веществом, заполняющем поры, в одном диапазоне спектра и усиливать в другом. Это свойство позволит создать источник света с узким спектральным диапазоном излучения.

Целью работы является синтез фотонно-кристаллических гетероструктур со свойствами фотонного кристалла и оптического микрорезонатора при помощи анодирования алюминия.

Анодирование отполированного высокочистого алюминия проводилось в 2 М H2SO4, при температуре 2 ± 1 ºC в режиме модуляции напряжения от длины оптического пути [1]. Зависимость напряжения анодирования от длины оптического пути задавалась как полусумма двух профилей анодирования, используемых для синтеза фотонного кристалла и оптического микрорезонатора:

- Синусоида со значениями в диапазоне 10 – 15 В и периодом 325 нм.

- Синусоида со значениями в диапазоне 10 – 15 В, периодом 375 нм и сдвигом на полпериода после 100 периодов.

При общей длине оптического пути 85000 нм полученная фотонно-кристаллическая структура характеризуется фотонной запрещённой зоной с добротностью 67 и зоной резонансного пропускания с добротностью 89.

Литература

1.	S. E. Kushnir, T. Yu. Pchelyakova, и K. S. Napolskii, «Anodizing with voltage versus optical path length modulation: a new tool for the preparation of photonic structures», J. Mater. Chem. C, т. 6, вып. 45, сс. 12192–12199, 2018, doi: 10.1039/C8TC04246B.