Аддитивная полимеризация норборнена в присутствии каталитических систем на основе комплексов Pd(0) и органических сокатализаторов

Карпов Г.О.

Аспирант
Институт нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева РАН, Москва, Россия

e-mail: karpov@ips.ac.ru

Аддитивная полимеризация циклоалкенов является важным направлением макромолекулярного дизайна полимеров различного назначения. Интерес к аддитивным полимерам на основе циклоалкенов обусловлен их уникальными свойствами - высокой термической стабильностью, прозрачностью, возможностью синтеза полимеров с высокими температурами стеклования, хорошими механическими свойствами и пр [1]. Несмотря на достигнутые успехи в этом направлении, продолжается поиск активных и доступных каталитических систем для аддитивной полимеризации циклоалкенов. Традиционные каталитические системы на основе соединений Ti, Zr, Pd требует активации дорогостоящими металлорганическими сокатализаторами, чувствительными к кислороду и влаге воздуха. Нами разработан более простой подход к активации прекатализаторов, основанный на использовании комплексов Pd(0) и органических сокатализаторов.

Нами была систематически изучена активация комплексов Pd(0) различными органическими R-X – субстратами (алкил- и арилгалогенидами, солями арендиазония, арилформиатом и др). Показана принципиальная возможность проведения аддитивной полимеризации норборнена в присутствии каталитических систем нового типа, а также составлен ряд активности данных каталитических систем. В работе впервые оценено влияние условий проведения полимеризации на выход полимера и молекулярно-массовые характеристики.

Активность полученных каталитических систем в полимеризации изучена с помощью 1Н ЯМР спектроскопии по конверсии циклоалкена относительно введенного в систему инертного стандарта. Изучено влияние природы катализатора и соотношения компонентов прекатализатор/сокатализатор на каталитическую активность. В результате были подобраны двухкомпонентные каталитические системы для аддитивной полимеризации норборнена, которые ведут полимеризацию при низких соотнотношениях мономер/катализатор на воздухе.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ No. МД-1818.2020.3

Список литературы

[1] Bermeshev M.V., Chapala P.P. Addition polymerization of functionalized norbornenes as a powerful tool for assembling molecular moieties of new polymers with versatile properties // Progress in Polymer Science (Oxford). — 2018. — Vol. 84. — P. 1–46.