Органические аэрогели на основе эпоксидных смол

Войтик А.Е.,1 Капашаров А.Т.,2 Костин А.Ю.3

Студент, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики Российской академии наук,

Москва, Россия

E–mail: alexvoytik@gmail.com

В последние годы большое внимание уделяется получению и изучению свойств аэрогелей – пористых материалов, гелей, в которых жидкая дисперсионная фаза полностью заменена на газ – отсюда приставка «аэро» в названии. Вследствие этого аэрогели обладают довольно низкой плотностью, а также они демонстрируют ряд уникальных свойств, как например, прочность и низкая теплопроводность, в некоторых случаях прозрачность и т.д. [1]. В общем случае аэрогели получают из образцов геля, состоящего из высокомолекулярной пространственной сетки и низкомолекулярной дисперсионной среды-растворителя. Для удаления жидкости из пор геля применяются различные методы сушки, наиболее надежным из которых, позволяющим получать образцы аэрогелей с неповрежденной пространственной структурой, является сушка в сверхкритическом флюиде [2]. Обзор литературы, посвящённой этой теме, показал, что на сегодняшний день аэрогели получают как из различных неорганических оксидов – кремния, алюминия, олова – так и на основе разнообразных биополимеров, таких как поливиниловый спирт или гуммиарабик. Также для получения аэрогелей могут использоваться полимерные композиты, например, с использованием эпоксидных смол [3].

Целью данной работы являлась разработка методов синтеза органических гелей на основе эпоксидных смол, получения из них аэрогелей и исследования их свойств. В работе варьировались условия получения гелей и их сушки в среде СК СО2, была выявлена зависимость плотности гелей и аэрогелей от исходного содержания растворителя в образцах, удельной поверхности от среды проведения реакции, концентрации катализатора, длительности синтеза. Для полученных образцов методом ИК-спектроскопии [4] оценена степень полимеризации смолы, методами ДСК и ТГА [5] определены температуры стеклования и термодеструкции, с помощью методов BET и BJH [6] определили удельную площадь поверхности образцов и получили распределение пор по размеру, проведен анализ методом СЭМ.

Авторы выражают благодарность д.ф.м.н Коплак О.В., к.х.н. Кнерельман Е.И. и к.х.н. Малкову Г.В. за помощь в работе и обсуждение полученных результатов.

Работа выполнена по теме № 0089-2019-0012 Государственного задания (№ гос. регистрации АААА-А19-119032690060-9) с использованием оборудования Аналитического центра коллективного пользования ИПХФ РАН, Центра коллективного пользования "Новые нефтехимические процессы, полимерные композиты и адгезивы".

Литература

1. Liang Wang. Biodegradable aerogels. Terrassa: Universitar Politècnica de Catalunya. 2015

2. Dr. N. Hüsing, Prof. Dr. U. Schubert. Aerogels–Airy Materials: chemistry, structure, and properties // Angew. Chem. Int. Ed. 1998, №37, p. 22-45

3.  Shibing Ye, Jiachun Feng, Peiyi Wu. Highly elastic graphene oxide-epoxy composite aerogels via simple freeze-drying and subsequent routine curing // J. Mater. Chem. A. 2013, 1, p. 3495-3502

4.  А.В. Васильев, Е.В. Гриненко, А.О. Щукин. Инфракрасная спектроскопия природных и органических соединений. СПб: СПбГЛТА. 2007

5.  А.Л. Емелина. Дифференциальная сканирующая калориметрия. М.: МГУ. 2009

6.  Н.А. Макаревич, Н.И. Богданович. Теоретические основы адсорбции. Архангельск: САФУ. 2015