Устойчивость композиционных мембран на основе оксида графена

к перепадам давления

Кирьянова А.В., Чернова Е.А., Елисеев А.А., Петухов Д.И.

Студент, 2 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

Научный руководитель: к.х.н. Чернова Е.А.

Факультет наук о материалах, Кафедра наноматериалов

E–mail: vov-lena2010@yandex.ru

Осушение газовых смесей является актуальной задачей, для решения которой достаточно востребована мембранная технология. В настоящее время перспективным мембранным материалом является оксид графена. Благодаря присутствию кислородных групп, оксид графена обладает высокой проницаемостью и селективностью по парам воды [1]. Однако, под действием перепада давлений происходит существенное ухудшение параметров массопереноса через мембраны оксида графена [2]. Решением указанной проблемы может являться внедрение устойчивых к давлению компонентов в межслоевое пространство оксида графена [3]. Однако, данный подход детально не изучен. В связи с этим, цель данной работы заключается в разработке способов повышения устойчивости композиционных мембран оксида графена к перепадам давления.

Оксид графена для композиционных мембран был синтезирован методом Хаммерса [4]. В качестве модификаторов, устойчивых к перепаду давления, были выбраны наноленты оксида графена. Предполагалось, что внедрение данных компонентов будет способствовать стабилизации межслоевого расстояния, не внося существенных изменений в газотранспортные характеристики композиционных мембран. Добавляя наноленты в раствор нанолистов, получали суспензии модифицированного оксида графена, которые затем наносили на вращающуюся подложку анодного оксида алюминия для формирования селективных покрытий. В процессе исследования было установлено, что данная модификация позволяет уменьшить необратимую потерю проницаемости вплоть до 9% при незначительном снижении проницаемости и селективности по парам воды. Оптимальным является образец с 5%-содержанием нанолент, который имеет необратимую потерю проницаемости 12%, проницаемость по парам воды 55 м3/(м2∙бар∙ч) при селективности H2O/N2 ~12500 (RH=90% и Т=296 К). Таким образом, данная модификация способствует уменьшению необратимой потери проницаемости, что позволяет многократно использовать композиционные мембраны оксида графена после нагружения.

Литература

1.	Nair, R.R., Wu, H.A., Jayaram, P.N., Grigorieva, I. V., Geim, A.K. Unimpeded Permeation of Water Through Helium-Leak–Tight Graphene-Based Membranes. // Science. 2012.

2.	Chong, J.Y., Wang, B., Li, K. Water transport through graphene oxide membranes: The roles of driving forces. // Chemical Communications. 2018.

3.	Huang, H., Song, Z., Wei, N., Shi, L., Mao, Y., Ying, Y. et al. Ultrafast viscous water flow through nanostrand-channelled graphene oxide membranes. // Nature communications. 2013. V.4. P.2979.

4.	Hummers, W.S., Offeman, R.E. Preparation of Graphitic Oxide. // Journal of the American Chemical Society. 1958. V.80. N.6. P.1339.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований, номер проекта 18-29-19105.