Извлечение TiO2 из продуктов обогащения чернового титаномагнетитового концентрата с применением автоклавного выщелачивания

Атмаджиди А.С.

Аспирант

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, лаборатория №1 проблем металлургии комплексных руд им. академика И.П. Бардина, Москва, Россия

e-mail: alexandra_0492@mail.ru

Титаномагнетиты представляют собой комплексное сырье с высоким содержанием ценных компонентов: железа (35-65%), ванадия (0,5-1,5%) и титана (2-14%) [1]. На сегодняшний день переработка титаномагнетитовых концентратов осуществляется по двух способам: доменному (Россия, Китай) и с применением электроплавки (ЮАР). Доменный способ применим только для низкотитанистых титаномагнетитов. В случае использования титаномагнетитовых концентратов с содержанием диоксида титана более 4% применим способ электроплавки с предварительным восстановлением. Обе технологии направлены на извлечение двух компонентов железа и ванадия, в то время как титан не извлекается [2]. В связи с этим разработка комплексной технологии переработки титаномагнетитового концентрата с получением железа в гранулированном виде, пентаоксида ванадия и искусственного рутила, пригодного для получения пигментного TiO2 является актуальной.

В исследованиях был использован черновой титаномагнетитовый концентрат, химический состав которого следующий, %: 55,05 Feобщ, 77,21 Fe2O3, 9,14 TiO2, 5,98 SiO2, 0,62 V2O5, 3,80 Al2O3, 2,00 MgO, 1,10 CaO, 0,15 MnO, 0,08 Cr2O3, 0,05 P2O5. Ранее авторами было проведено обогащение концентрата методом мокрой магнитной сепарации [3]. В результате были получены две фракции – магнитная, являющаяся титаномагнетитовым концентратом с содержанием 59, 40 % Feoбщ, 6,37 % TiO2, 1,43 % SiO2, 0,74 % V2O5 и др., и немагнитная, которая содержит примерно 40 % ильменита и нерудные силикатные примеси  и нуждается в дополнительной переработке с целью выделения ильменитового концентрата. Данная работа посвящена переработки полученной немагнитной фракции методом автоклавного выщелачивания с целью излечения диоксида титана, пригодного для переработки на искусственный рутил. Полученная немагнитная фракция содержит: 21,18 % TiO2, 25,48 SiO2, 0,08 % V2O5, 38,43 % Fe2O3.

Кислотными агентами для выщелачивания служили соляная и серная кислота. Выщелачивание проводили при Т:Ж=1:4 в ампульном автоклаве. Температура выщелачивания варьировалась в интервале 160-200 С. Опыты по выщелачиванию проводились при концентрациях серной кислоты  20-30 %, соляной  - 15-22 %. Изменение фазового состава продуктов выщелачивания изучали с помощью рентгенофазового анализа (РФА). В результате экспериментов установлено, что обогащение немагнитной фракции кислотной обработкой необходимо проводить при концентрации серной кислоты 30 % и температуре 200 С. С получением более богатого по TiO2 продукта, содержащего легкорастворимый в разбавленных растворах NaOH свободный кремнезем.

Литература

- Титаномагнетиты. Месторождения, металлургия, химическая технология / под ред. В. А. Резниченко – М.: Наука, 1986. – 292

- Производства ванадиевых сплавов за рубежом. Обзорная информация. / В. И. Чумарова // Черметинформация. Серия: Ферросплавное производство, вып. 2. – М.: 1986. – 22 с.

- Атмаджиди А.С., Гончаров К.В., Олюнина Т.В., Садыхов Г.Б. Обогащение чернового титаномагнетитового концентрата методом мокрой магнитной сепарации // Цветные металлы № 9. 2018. С. 19-23