Исследование влияния композиции Decorrdal на эффективность процесса извлечения труднорастворимых соединений металлов

Давыдкова Т.В., Колесников А.В.

Аспирант, 1 курс аспирантуры

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, Москва, Россия

E–mail: tdavydkova@muctr.ru

Рациональное и эффективное использование водных ресурсов представляет собой комплексную задачу, решением которой занимаются инженерно-технические и научные работники различных специальностей и отраслей. Актуальность её решения направлена на устойчивое развитие экономики, повышения уровня обороноспособности страны и повышение качества жизни.

Несмотря на существенные различия в технологии обработки металлических изделий и композиционных материалов, все они создают в процессе эксплуатации отходы, которые могут находиться в различном агрегатном состоянии и представлять различную степень опасности и токсичности. Известно, что в 85-90% процентах жидких отходов заключается 95% опасных компонентов. [1].

Жидкие техногенные отходы промышленных предприятий представлены сточными водами и отработанными технологическими растворами. В технологических процессах сточная вода загрязняется различными органическими и неорганическими веществами [2-3].

В рамках выполнения научного исследования изучено влияние органических композиций, применяемых для производства стальных и алюминиевых изделий на процессы электрофлотационного извлечения труднорастворимых соединений железа и алюминия и последующей доочисткой с помощью фильтрации. Некоторые экспериментальные результаты представлены далее в таблице1.

Таблица 1 - Кинетическая зависимость степени извлечения труднорастворимых соединений железа (III) в зависимости от концентрации смывки Decorrdal 40-80-2

| Концентрация, мл/л | Электрофлотация |  |  | Фильтрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 мин | 10 мин | 20 мин |  |
| проба без Decorrdal 40-80-2 | 68% | 77% | 86% | 94% |
| 0,5 мл/л | 23% | 25% | 29% | 92% |
| 1,0 мл/л | 2% | 8% | 27% | 93% |
| 2,5 мл/л | 2% | 2% | 15% | 88% |

Условия эксперимента: рН 7; iv 0,2 А/л; с(Na2SO4) 1 г/л; c(Fe3+) 100 мг/л;

Как видно из представленных экспериментальных результатов электрофлотационное извлечение с последующей фильтрационной доочисткой позволяет добиться эффективности извлечения труднорастворимых соединений железа на уровне 92 – 88 %, причём с увеличением концентрации композиции эффективность процесса очистки снижается, что связано по всей видимости связано с процессами комплексообразования.

Литература

1. Колесников В.А., Меньшутина Н. В., Десятов А. В. Оборудование, технологии и проектирование систем очистки сточных вод.  М.: ДеЛи плюс. 2016. C.289.

2. В. А. Колесников, В. И. Ильин, В. А. Бродский, А. В. Колесников. Электрофлотация в процессах водоочистки и извлечения ценных компонентов из жидких техногенных отходов (Часть I). // Теоретические основы химической технологии. 2017. Т.4, №51. С.361-375.

3. Колесников В.А., Губин А.Ф., Колесникова О.Ю., Перфильева А.В. Повышение эффективности электрофлотационной очистки сточных вод производства печатных плат от ионов меди в присутствии комплексообразователей поверхностно-активных веществ и флокулянтов// Журнал прикладной химии. 2017. Т.90. №5. С.598-603.