Сравнение методов получения высокоориентированного материала с помощью электроспиннинга

Кашин А. В.,1 Антипова К. Г.2

Студент, 2 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E–mail: artem-benz@mail.ru

В современном мире все большую актуальность приобретают биоподобные искусственные ткани. При этом акцент делается на архитектуру полимерного каркаса и природоподобие биомеханического поведения материала в процессе деформации. Морфология нативных тканей, таких как стенки сосудов, мышечные волокна и многие другие, имеет ориентацию. Существуют различные методы получения ориентированных волокон. И материалы, полученные различными методами, имеют отличные друг от друга свойства.

В данной работе получен волоконный материал с помощью следующих методов: элеткроспиннинг на щель, электроспиннинг на вращающийся барабан, а также модифицированный электроспиннинг с помощью  высоковольтного генератора прямоугольных импульсов. Модифицированный электроспиннинг произведен при реверсе напряжений на приемных коллекторах [1-2]. Система формования состоит из серии высоковольтных ключей, способных коммутировать напряжения со сдвигом фаз [3]. Волокна получали из 8%-го раствора полилактида в хлороформе (90%) со спиртом (10%). Полученные высокоориентированные материалы в среднем имели размеры 40х90 мм, при толщине 0,4±0,05 мм и были охарактеризованы по диаметрам волокон, углу ориентации, плотности упаковки.

Выяснено, что наилучшей производительностью, равной 400-500 мг/ч,  обладает метод электроформования на вращающийся коллектор. Наилучшей ориентированностью волокон обладает метод электроспиннинга с использованием высоковольтного генератора, угол разориентации в среднем составляет 100. Исследования механических характеристик показали, что из-за особенностей укладки волокон, получаемый материал имеет уникальную для каждого метода зависимость деформации от напряжения. Таким образом, с помощью использованных методов можно добиться необходимых механических характеристик потенциального ткане-инженерного импланта.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 18-29-17066 мк.

Литература

1. Kashin A.V., Rebrov I.E., Khomich V.Yu. High-voltage power system for electrospinningofcomplex-structured polymer materials // Applied physics. 2018. №3. p. 85–89.

2. Rebrov I.E., et al. Multichannel high-voltage nanosecond pulse generator for oriented fiberlaying system // Applied physics. 2019. №3. p. 98–104.

3. Moshkunov S.I. et. al. Investigation of Power Transistor Parameters for Designing High-Frequency High-Voltage Nanosecond Switches // Instruments and Experimental Techniques. 2018. Vol. 61, №6.  p. 821-826.