Синтез и влияние водорода на магнитные свойства псевдобинарных сплавов

(Sm1-хНох)2Fe17 (х = 0.2; 0.4)

Веселова С.В.

Инженер 1 категории

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: sv_veselova@mail.ru

Интерметаллические соединения R2Fe17 (R – РЗМ) представляют широкий практический интерес, в частности, являются привлекательными материалами для производства постоянных магнитов. Однако они имеют недостатки, ограничивающие их использование в этих целях. Прежде всего, это низкая температура магнитного упорядочения и магнитокристаллическая анизотропия типа «легкая плоскость». Замещение самария редкоземельным элементом, железа - немагнитными атомами, а также внедрение водорода, азота, углерода в металлическую решетку способны модифицировать важнейшие магнитные характеристики исходных cоединений.

Цель данной работы – синтезировать сплавы серии (Sm1-хНох)2Fe17 и исследовать взаимодействие полученных образцов с водородом, а также магнитные свойства исходных соединений и их гидридов в статических и импульсных магнитных полях в широком диапазоне температур.

Методом индукционной плавки впервые получены сплавы (Sm1-хНох)2Fe17 (х = 0.2 и 0.4) из исходных металлов высокой чистоты в атмосфере аргона. Далее проводили гомогенизирующий отжиг образцов при 1273 К в течение 4-8 суток. Состав образцов контролировали методами РФА на дифрактометре ДРОН-4-07 (CoKα-излучение) и химического анализа с помощью сканирующего электронного микроскопа «LEO EVO 50 XVP». Установлено, что основная фаза типа 2:17 в исходных образцах кристаллизуется в ромбоэдрической структуре (Th2Zn17, пр. гр. Rm). Синтез гидридов проводили на специальной установке прямой реакцией взаимодействия измельченного порошка сплава с водородом высокой чистоты (содержание примесей 10–3-10–4 масс. %) под давлением до 30 МПа при его нагреве до 200°C в течение 5 часов. В результате процедуры гидрирования приготовлены гидриды Sm1.6Но0.4Fe17H4 и Sm1.2Но0.8Fe17H4.4. Установлено, что, хотя тип кристаллической структуры не изменяется, происходит анизотропное изменение параметров решетки (преимущественно в базисной плоскости) и увеличение объема элементарной ячейки до 3.6 %.

Магнитные свойства образцов исследовались как в статических, так и в импульсных магнитных полях. Прежде всего, кривые намагничивания М(Н) свободных тонкодисперсных порошков (Sm1-хНох)2Fe17 (х = 0.2 и 0.4) и гидридов на их основе были измерены при комнатной температуре в полях до 2 и 7 Тл с помощью вибрационного магнитометра типа VSM-250 и установки измерения физических свойств материалов PPMS-9 (Quantum Design) в широком диапазоне температур. Отдельно проведено исследование намагниченности Sm1.2Но0.8Fe17 и Sm1.2Но0.8Fe17H4.4, как образца с наиболее высоким содержанием водорода, в магнитных полях до 60 Тл при 4.2 К в Лаборатории сильных магнитных полей в Дрездене. Выявлено значительное (до 28 %) возрастание намагниченности насыщения гидрида по сравнению с исходным составом при комнатной температуре, связанное с увеличением температуры магнитного упорядочения. Гидрирование не оказывает заметного влияния на величину намагниченности насыщения Sm1.2Но0.8Fe17 при Т = 4.2 К. Измерение полевых зависимостей намагниченности в сильных (до 60 Тл) магнитных полях, позволило обнаружить, что в исходном соединении ферримагнитная структура сохраняется до 58 Тл, а в гидриде наблюдается спин-переориентационный фазовый переход в поле до 55 Тл, обусловленный разворотом отдельных подрешеток.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 18-13-00135).