Цинк-модифицированные композиционные материалы для восстановления костных тканей

Гуцалова А.А., Лыткина Д.Н.

Студент

Национальный исследовательский Томский государственный университет,

химический факультет, Томск, Россия

E–mail: nastya_w@bk.ru

Современные материалы для регенерации костной ткани должны соответствовать составу костной ткани и не вызывать отторжения организмом, провоцировать рост новой кости, в идеале полностью замещаясь новой костной тканью [2]. Стремление улучшить механические характеристики кальций-фосфатной керамики привело к созданию композиционных материалов на основе фосфатов кальция и различных полимеров [3]. Добавка Zn2+ увеличивает жизнеспособность клеток остеобластов, адгезию, распространение, пролиферацию и дифференцировку, а также стимулировал остеогенную активность, рост и заживление кости [1]. Варьируя содержание нитрата цинка в ходе синтеза, получили линейку образцов с различным количеством моль цинка Ca(10–x)Znx(PO4)6(OH)2, где х = 0,1; 0,5 и порообразующий агент NaCl, взятый в количестве 25 мас.%, который в последующей стадии вымачивали для получения пор. Полученные пористые подложки пропитывали в растворе сополимера лактида и гликолида (СЛГ) в хлороформе с обработкой ультразвуком.

Контроль фазового состава композитов исследовали на дифрактометре (Shimadzu XRD-6000), который указывает на наличие фазы ГА, гексагональной сингонии с высокой степенью кристалличности. Параметры элементарных ячеек всех образцов находятся в удовлетворительном соответствии с данными Международного центра дифракционных стандартов (по данным JCPDS № 9-432: a = 9,418 Å; c = 6,884 Å). Поверхность композиционных материалов оценивали по микрофотографиям, полученным на сканирующем электронном микроскопе HITACHI-3000. Результаты СЭМ показали, что композиты представляют собой агломераты частиц разнообразной формы: стержни, иголки, округлые частицы представляющие собой ZnхГА покрытый слоем СЛГ. Среднее значение размеров частиц составило для 1,2±0,1 μм и 0,9±0,1 μм для Zn0,1ГА+СЛГ и Zn0,5ГА+СЛГ соответственно. Уменьшение размеров частиц может быть связано с количеством вводимой концентрации ионов цинка. Соотношение компонентов определяли с помощью элементного анализа на приставке для энергодисперсионного микроанализа Quantax-70. Элементный состав композиционных материалов ZnхГА+СЛГ показывает, что мольное отношение элементов (Ca+Zn)/P составляет 1,7-1,9, отношение элементов Ca/P для костной ткани колеблется в пределах 1,4-2,0. Полученный материал обладает функциональными свойствами и перспективен для дальнейших исследований с целью применения в качестве материала для реконструкции костных дефектов.

Работа выполнена в рамках научного проекта при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ.

Литература

1. Begam, H.; Kundu, B.; Chanda, A.; Nandi, S.K. MG63 osteoblast cell response on Zn doped hydroxyapatite (HAp) with various surface features. Ceram. Int. 2017, 43, 3752–3760.

2. Iftekhar A. Biomedical composites. In: Standard handbook of biomedical engineering and design [Chapter 12] / A. Iftekhar. – New York. : McGraw-Hill Companies; 2004. – P. 12.1-12.17.

3. Zeeshan Sheikh, Shariq Najeeb, Zohaib Khurshid, Vivek Verma, Haroon Rashid and

Michael Glogauer Biodegradable Materials for Bone Repair and Tissue Engineering Applications / Materials 2015, 8, 5744-5794