Синтез и исследование свойств композитных наноматериалов на основе неорганических наночастиц и высокомолекулярных соединений для конструирования систем доставки биологически активных соединений

Попова В.К., Дмитриенко Е.В.

Аспирант, 1 год обучения

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,

Кафедра биоорганической химии, Новосибирск, Россия

E–mail: fom.nin198@mai.ru

Приоритетной задачей современной биомедицины является повышение эффективности лечения путем усовершенствования традиционных способов терапии с использованием новых методических подходов, в том числе конструирование систем адресной доставки биологически активных соединений (БАС) с контролируемым высвобождением терапевтических агентов [1]. Широкое распространение в данной области получила стратегия многослойной сборки композитных наноматериалов на твердотельный носитель, в качестве которого распространенно используют неорганические наночастицы (НЧ), благодаря возможности направленно варьировать свойства создаваемой системы транспорта БАС, путем доступной функционализации поверхности НЧ [2]. Особое внимание в этой нише исследований направлено на создание контейнеров для противоопухолевых средств, способных к избирательному концентрированию и пролонгированному высвобождению лекарств, что приводит к снижению токсичности и повышению эффективности терапии. Несмотря на многочисленные поисковые работы и высокий потенциал идеи «умных» доставщиков, одной из проблем при конструировании подобных препаратов является поиск доступных методов синтеза стабильной монодисперсной суспензии нанометровых частиц удовлетворительного качества для применимости в биомедицине, способных к эффективному связыванию и высвобождению лекарственного средства.

Таким образом, целью данной исследовательской работы является получение и исследование свойств композитных наноматериалов, в том числе для дальнейших биомедицинских применений. Для осуществления поставленной цели разработаны воспроизводимые протоколы получения суспензии НЧ на основе диоксида кремния и карбоната кальция, а также их композитов, обладающих оптимальными параметрами для основ систем доставки противоопухолевых препаратов: наноразмерность (до 200 нм), монодисперсность, биосовместимость, а также рН-чувствительность. Для полученных наноматериалов, отвечающих требованиям применимости in vivo, рассмотрена возможность получения композитов на основе НЧ и биосовместимого полимера нейлона-6. Показана возможность УФ-иммобилизации нуклеиновых кислот на поверхность композитных наноматериалов, что позволяет использовать олигонуклеотид-направленную стратегию в системе доставки БАС в дальнейших исследованиях. Все полученные материалы охарактеризованы методами динамического светорассеяния, просвечивающей электронной микроскопии, а также ИК-спектроскопии. Для наноматериалов и их композитов изучены условия связывания и высвобождения противоопухолевого антибиотика – доксорубицина. В модельных экспериментах показана высокая эффективность, рН-чувствительность и пролонгированность высвобождения как для НЧ на основе карбоната кальция, так и для диоксида кремния. С помощью МТТ-теста подтверждено отсутствие токсичности синтезированных НЧ, а также показана эффективность ингибирования роста клеток НЧ, несущими доксорубицин, превышающая использование индивидуального антибиотика.

Литература

1. Rosenblum, D., Joshi, N., Tao, W., Karp, J. M., Peer, D. Progress and challenges towards targeted delivery of cancer therapeutics // Nature communications. 2018, №9(1). p. 1-12.

2. Azarmi, S., Roa, W. H., Löbenberg, R. Targeted delivery of nanoparticles for the treatment of lung diseases // Advanced drug delivery reviews. 2008, №60(8). p. 863-875.