Разработка технологии иммобилизации ртути в ртутьсодержащих отходах

Кушу А.Ю.

Студент, 4 курс бакалавриата

Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева, Москва, Россия

E–mail: al.tren@yandex.ru

В современной России накоплена огромная масса ртутьсодержащих отходов, в обращении находится большое количество ртутных приборов, изделий и устройств [1]. Металлическая ртуть и ее соединения, с учетом их подвижности могут из твердых бытовых отходов легко мигрировать в другие компоненты окружающей среды [3].

Для снижения уровня загрязнения используется перевод соединений ртути в отходах в наиболее стабильную форму – сульфид ртути(II) [2]. Задача заключалась в переводе ртути в сульфид бестермическим и бессточным способом.

При разработке технологии иммобилизации ртути в ртутьсодержащих отходах исследованы реакции в системе ртуть-сера-стекло. Исследования по анализу взаимодействия ртути с серой проводились в присутствии стекла в соотношении 1:9, характерном для термометров, выпускаемых по ГОСТ в Российской Федерации.

Способ иммобилизации ртутьсодержащих отходов включает совместный размол отходов с порошком элементной серы и водой в герметичном вращающемся реакторе – шаровой мельнице барабанного типа, при соотношении Т:Ж=3-5:1 и соотношении массы элементной серы к массе металлической ртути, равном 2-3:1.При реакции ртути с серой на поверхности ртути быстро образуется сульфидная пленка, которую необходимо постоянноразрушать за счет постоянного обновления поверхности контакта фаз, что обеспечивалось использованием шаровой мельницы.Размол ведут до связывания 95% массы металлической ртути в сульфид ртути (II).

В ходе исследований установлено, что наибольшая иммобилизация ртути достигается в отсутствие воды или её небольшом присутствии (35-38%), а также при соотношении ртути к сере 1:3 по массе, оптимальным временем проведения процесса иммобилизации является 90 минут.Погрешность исследования составила 5%.

Литература:

- Веселова К.А., Бахметьев Ю.Б. Ртутьсодержащие отходы в производстве и быту // Экология производства. – 2010. – № 10. – 41-42 с.

- Сангалов Ю.А., Карчевский С.Г., Бахонина Е.И., Ионов В.И. Дезактивация (иммобилизация) ртути с использованием серосодержащих соединений. Россия, 2015. – 11-20 с.

- Zhengkai Tao, Shijin Dai, Xiaoli Chai. Mercury emission to the atmosphere from municipal solid waste landfills: A brief review. // Atmospheric Environment, China, 2017, pp 303-311