Влияние наноразмерных частиц оксида железа (III) на эффективность сольвентной деасфальтизации нефтяного остатка субкритическим пентаном

Припахайло А.В1., Магомедов Р.Н.2, Марютина Т.А.3

1Младший научный сотрудник, 2Старший научный сотрудник, к.т.н., 3Зав. лаб. концентрирования, д.х.н.

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), г. Москва, Россия

E-mail: pripakhaylo.av@mail.ru

На сегодняшний день использование уникальных свойств растворителей в сверхкритическом состоянии на стадиях экстракции и регенерации растворителя при реализации процессов сольвентной деасфальтизации (СДА) тяжелого нефтяного сырья (ТНС) позволяет существенно увеличить скорость экстракции и разделения образующихся фаз, добиться высокой энергоэффективности и снизить капитальные и операционные затраты относительно традиционных процессов СДА [1]. Несмотря на это, использование относительно высокомолекулярных и менее селективных растворителей, таких как н-пентан, наиболее привлекательных для получения максимальных количеств деасфальтизата (ДА) и последующей переработки в компоненты моторных топлив, приводит к выделению в ДА не только смол, но и части асфальтенов сырья, что сильно ухудшает его качество. Одним из перспективных способов повышения эффективности процесса сверхкритической СДА ТНС является дополнительное воздействие на нефтяную дисперсную систему (НДС) путем внесения в систему высокодисперсных сорбционных материалов. Добавление небольших количеств частиц, в особенности наноразмерных, обладающих развитой поверхностью и высокой сорбционной активностью по отношению к "связыванию" асфальтенов и свободных металлоорганических соединений, в систему ТНС-растворитель может позволить увеличить степень удаления асфальтенов и металлов и улучшить качество ДА [2].

В настоящем докладе представлены результаты по изучению влияние наночастиц оксида железа на эффективность удаления асфальтенов в процессе пентановой деасфальтизации остатка атмосферной перегонки тяжелой нефти, проводимой в субкритической области для растворителя. Показано влияние различных способов ввода частиц оксида железа в систему ТНС-растворитель. Установлено, что по сравнению с порошком коммерческих наночастиц магнетита частицы Fe2O3, формируемые in situ в составе нефтяного остатка из водного раствора прекурсора в результате термообработки обратной эмульсии, обеспечивают значительное увеличение степени деасфальтизации, снижая содержание асфальтенов в ДА почти в 5 раз. Снижение остаточного содержания асфальтенов в случае использования синтезированных in situ частиц позволило снизить содержание ванадия, никеля и коксуемость ДА на 29 г/т и 1 % мас., соответственно, обеспечивая увеличение эффективности удаления металлов и коксового остатка на 10 % мас.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-29-06044 мк).

Список литературы

1. Iqbal R., Khan A., Eng O., Floyd R. Unlocking current refinery constraints // PTQ. 2008. Q2.

2. B.J. Abu Tarboush, M. M. Husein. Dispersed Fe2O3 nanoparticles preparation in heavy oil and their uptake of asphaltenes // Fuel Processing Technology 2015. V. 133. P. 120–127.